附件:

- 湖南省建筑节能常用材料热物理性能参数取值表（试行）

- 一、常用墙体材料

| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 1400 | 0.58 | 7.92 | 1.0 |
| 2 | 重砂浆砌筑烧结页岩实心砖墙 | 1800 | 0.87 | 11.11 | 1.0 |
| 3 | 五排孔轻骨料混凝土多孔砖墙（190mm厚） | 950 | 0.29 | 4.47 | 1.25 |
| 4 | 七排孔轻骨料混凝土多孔砖墙（240mm厚） | 1000 | 0.30 | 4.64 | 1.25 |
| 5 | 七排孔轻骨料混凝土多孔砖墙（240mm厚） | 950 | 0.27 | 4.27 | 1.25 |
| 6 | 薄灰缝(3～5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 500 | 0.16 | 2.61 | 用于墙体1.15 用于屋面1.40 |
| 7 | 薄灰缝(3～5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 600 | 0.19 | 3.01 | 用于墙体1.15 用于屋面1.40 |
| 8 | 薄灰缝(3～5mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 700 | 0.22 | 3.49 | 用于墙体1.15 用于屋面1.40 |
| 9 | 宽灰縫(8～12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 500 | 0.16 | 2.61 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
| 10 | 宽灰縫(8～12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 600 | 0.19 | 3.01 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
| 11 | 宽灰縫(8～12mm)蒸压加气混凝土砌块墙 | 700 | 0.22 | 3.49 | 用于墙体1.25 用于屋面1.50 |
| 12 | 陶粒混凝土双排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1100 | 0.60 | 6.01 | 1.0 |
| 13 | 轻集料混凝土双排矩形孔有序交错排列空心砌块墙 | 1100 | 0.75 | 6.01 | 1.0 |
| 14 | 三排孔陶粒保温砌块墙（240mm厚) | 1400 | 0.42 | 4.77 | 1.25 |
| 15 | 七排孔陶粒保温砖墙 (200mm厚) | 1000 | 0.21 | 3.05 | 1.25 |
| 16 | 蒸压粉煤灰多排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1100 | 0.45 | 5.54 | 1.20 |
| 17 | 蒸压粉煤灰实心砖墙 | 1600 | 0.86 | 11.11 | 1.0 |
| 18 | 灰砂实心砖墙 | 1900 | 1.10 | 12.72 | 1.0 |
| 19 | 普通混凝土双排矩形孔有序交错排列多孔砖墙 | 1450 | 0.74 | 7.25 | 1.0 |
| 20 | 普通混凝土单排孔砌块墙（190mm厚） | 1280 | 1.12 | 8.65 | 1.0 |
| 21 | 普通混凝土双排矩形孔有序交错排列砌块墙(190mm厚) | 1280 | 0.86 | 7.73 | 1.0 |
| 22 | 普通混凝土三排矩形孔有序交错排列砌块墙(240mm厚) | 1200 | 0.69 | 6.60 | 1.0 |
| 23 | 单排孔配筋小砌块墙(190mm厚) | 2400 | 1.73 | 17.09 | 1.0 |

- 二、常用保温材料

| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 难燃型挤塑聚苯板 | ≥25 | 0.03 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 25 | 难燃型模塑聚苯板 | 18～22 | 0.041 | 0.36 | 用于墙体1.20 |
| 26 | 难燃型模塑聚苯板 | ≥30 | 0.039 | 0.36 | 用于屋面1.25 |
| 27 | 硬泡聚氨酯板 | ≥35 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 28 | 喷涂硬泡聚氨酯 | ≥35 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 29 | 泡沫玻璃保温板 | ≥150 | 0.062 | 0.71 | 用于屋面1.25 |
| 30 | 岩棉板 | 120～200 | 0.045 | 0.75 | 用于墙体1.20 用于屋面1.50 |
| 31 | 岩棉毡 | 80～200 | 0.045 | 0.77 | 用于墙体1.20 |
| 32 | 玻璃棉板 | ≥32 | 0.04 | 0.59 | 用于墙体1.20 |
| 33 | 屋面复合防水保温装饰板（与挤塑聚苯板复合） | ≥25 | 0.03 | 0.54 | 用于屋面1.80 |
| 34 | 屋面复合防水保温装饰板（与模塑聚苯板复合） | ≥30 | 0.039 | 0.36 | 用于屋面1.60 |
| 35 | 屋面复合防水保温装饰板（与水泥聚苯颗粒复合） | ≥180 | 0.07 | 1.50 | 用于屋面1.25 |
| 36 | 各种饰面板与硬泡聚氨酯夹心复合板 | ≥40 | 0.024 | 0.45 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 37 | 各种饰面板与XPS板夹心复合板 | ≥30 | 0.03 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 38 | 各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板 | ≥100 | 0.045 | 0.75 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 39 | 酚醛泡沫保温板 | ≥60 | 0.035 | 0.54 | 用于墙体1.20 用于屋面1.25 |
| 40 | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 180～250 | 0.06 | 0.95 | 用于墙体1.20 |
| 41 | 无机轻集料Ⅰ型保温砂浆 | ≤350 | 0.07 | 1.20 | 用于墙体1.25 |
| 42 | 无机轻集料Ⅱ型保温砂浆 | ≤450 | 0.085 | 1.50 | 用于楼板1.50 |
| 43 | 无机轻集料Ⅲ型保温砂浆 | ≤550 | 0.10 | 1.80 | 用于楼板1.50 |
| 44 | 屋面保温隔热用泡沫混凝土（B04级） | ≤430 | 0.09 | 1.85 | 用于屋面1.50 |
| 45 | 屋面保温隔热用泡沫混凝土（B05级） | ≤530 | 0.11 | 2.35 | 用于屋面1.50 |
| 46 | 泡沫混凝土（B06级） | ≤600 | 0.14 | 2.85 | 用于楼板1.50 |

- 三、常用屋面防水材料

| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | SBS改性沥青防水卷材 | 900 | 0.23 | 9.37 | 1.20 |
| 48 | APP改性沥青防水卷材 | 1050 | 0.23 | 9.37 | 1.20 |
| 49 | 合成高分子防水卷材 | 580 | 0.15 | 6.07 | 1.20 |
| 50 | 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 | 3.33 | 1.20 |

- 四、混凝土

| 4.1普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) |  | 导热系数 (W/m·K) |  | 蓄热系数 W/(m2·K) |  | 修正系数 |
| 51 | 钢筋混凝土 | 2500 |  | 1.74 |  | 17.20 |  | 1.00 |
| 52 | 碎石、卵石混凝土 | 2300 |  | 1.51 |  | 15.36 |  | 1.00 |
| 53 | 碎石、卵石混凝土 | 2100 |  | 1.28 |  | 13.57 |  | 1.00 |
| 4.2轻骨料混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 干密度 (Kg/m3) |  | 导热系数 (W/m·K) |  | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
| 54 | 膨胀矿渣珠混凝土 |  | 2000 |  | 0.77 |  | 10.49 | 1.10 |
| 55 | 膨胀矿渣珠混凝土 |  | 1800 |  | 0.63 |  | 9.05 | 1.20 |
| 56 | 膨胀矿渣珠混凝土 |  | 1600 |  | 0.53 |  | 7.87 | 1.20 |
| 57 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 |  | 1700 |  | 1.00 |  | 11.68 | 1.00 |
| 58 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 |  | 1500 |  | 0.76 |  | 9.54 | 1.10 |
| 59 | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 |  | 1300 |  | 0.56 |  | 7.63 | 1.20 |
| 60 | 粉煤灰陶粒混凝土 |  | 1700 |  | 0.95 |  | 11.40 | 1.00 |
| 61 | 粉煤灰陶粒混凝土 |  | 1500 |  | 0.7 |  | 9.16 | 1.10 |
| 62 | 粉煤灰陶粒混凝土 |  | 1300 |  | 0.57 |  | 7.78 | 1.20 |
| 63 | 粉煤灰陶粒混凝土 |  | 1100 |  | 0.44 |  | 6.30 | 1.20 |
| 64 | 黏土陶粒混凝土 |  | 1600 |  | 0.84 |  | 10.36 | 1.10 |
| 65 | 黏土陶粒混凝土 |  | 1400 |  | 0.7 |  | 8.93 | 1.10 |
| 66 | 黏土陶粒混凝土 |  | 1200 |  | 0.53 |  | 7.25 | 1.20 |
| 67 | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 |  | 1300 |  | 0.52 |  | 7.39 | 1.20 |
| 68 | 页岩陶粒混凝土 |  | 1500 |  | 0.77 |  | 9.65 | 1.10 |
| 69 | 页岩陶粒混凝土 |  | 1300 |  | 0.63 |  | 8.16 | 1.20 |
| 70 | 页岩陶粒混凝土 |  | 1100 |  | 0.5 |  | 6.70 | 1.20 |
| 71 | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 |  | 1700 |  | 0.57 |  | 6.30 | 1.20 |
| 72 | 浮石混凝土(水泥焦渣) |  | 1500 |  | 0.67 |  | 9.09 | 1.20 |
| 73 | 浮石混凝土(水泥焦渣) |  | 1300 |  | 0.53 |  | 7.54 | 1.20 |
| 74 | 浮石混凝土(水泥焦渣) |  | 1100 |  | 0.42 |  | 6.13 | 1.20 |

- 五、砂浆

| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.37 | 1.00 |
| 76 | 石灰水泥砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.00 |
| 77 | 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 10.07 | 1.00 |
| 78 | 石灰石膏砂浆 | 1500 | 0.76 | 9.44 | 1.00 |
| 79 | 水泥膨胀珍珠岩 | 800 | 0.29 | 4.44 | 用于屋面找坡1.50 |

- 六、木材、建筑板材

| 6.1木材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) |  | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 80 | 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 700 | 0.17 |  | 4.90 |
| 81 | 橡木、枫树（热流方向顺木纹） | 700 | 0.35 |  | 6.93 |
| 82 | 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 500 | 0.14 |  | 3.85 |
| 83 | 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 500 | 0.29 |  | 5.55 |
| 6.2建筑板材 |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) 备注 |  |
| 84 | 胶合板 | 600 | 0.17 | 4.57 |  |
| 85 | 软木板 | 300 | 0.093 | 1.95 |  |
| 86 | 软木板 | 150 | 0.058 | 1.09 |  |
| 87 | 纤维板 | 1000 | 0.34 | 8.13 |  |
| 88 | 纤维板 | 600 | 0.23 | 5.28 |  |
| 89 | 石棉水泥板 | 1800 | 0.52 | 8.52 |  |
| 90 | 石棉水泥隔热板 | 500 | 0.16 | 2.58 |  |
| 91 | 石膏板 | 1050 | 0.33 | 5.28 |  |
| 92 | 水泥刨花板 | 1000 | 0.34 | 7.27 |  |
| 93 | 水泥刨花板 | 700 | 0.19 | 4.56 |  |
| 94 | 稻草板 | 300 | 0.13 | 2.33 |  |
| 95 | 木屑板 | 200 | 0.065 | 1.54 |  |

- 七、松散材料

| 7.1无机材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) 备注 |
| 96 | 锅炉渣 | 1000 | 0.29 | 4.40 |
| 97 | 粉煤灰 | 1000 | 0.23 | 3.93 |
| 98 | 高炉炉渣 | 900 | 0.26 | 3.92 |
| 99 | 浮石、凝灰岩 | 600 | 0.23 | 3.05 |
| 100 | 膨胀蛭石 | 300 | 0.14 | 1.79 |
| 101 | 膨胀蛭石 | 200 | 0.10 | 1.24 |
| 102 | 硅藻土 | 200 | 0.076 | 1.00 |
| 103 | 膨胀珍珠岩 | 120 | 0.07 | 0.84 |
| 104 | 膨胀珍珠岩 | 80 | 0.058 | 0.63 |
| 7.2有机材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) 备注 |
| 105 | 木屑 | 250 | 0.093 | 1.84 |
| 106 | 稻壳 | 120 | 0.06 | 1.02 |
| 107 | 干草 | 100 | 0.047 | 0.83 |

- 八、其他材料

| 8.1土壤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 108 | 夯实粘土 | 2000 | 1.16 | 12.95 |
| 109 | 夯实粘土 | 1800 | 0.93 | 11.03 |
| 110 | 加草粘土 | 1600 | 0.76 | 9.37 |
| 111 | 加草粘土 | 1400 | 0.58 | 7.69 |
| 112 | 轻质粘土 | 1200 | 0.47 | 6.36 |
| 113 | 建筑用砂 | 1600 | 0.58 | 8.26 |
| 8.2石材 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 114 | 花岗岩、玄武岩 | 2800 | 3.49 | 25.49 |
| 115 | 大理石 | 2800 | 2.91 | 23.27 |
| 116 | 砾石、石灰岩 | 2400 | 2.04 | 18.03 |
| 117 | 石灰石 | 2000 | 1.16 | 12.56 |
| 8.3沥青 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 118 | 沥青混凝土 | 2100 | 1.05 | 16.39 |
| 119 | 石油沥青 | 1400 | 0.27 | 6.73 |
| 120 | 石油沥青 | 1050 | 0.17 | 4.71 |
| 8.4玻璃 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 121 | 平板玻璃 | 2500 | 0.76 | 10.69 |
| 122 | 玻璃钢 | 1800 | 0.52 | 9.25 |
| 8.5金属 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 (Kg/m3) | 导热系数 (W/m·K) | 蓄热系数 W/(m2·K) |
| 123 | 紫铜 | 8500 | 407 | 324 |
| 124 | 青铜 | 8000 | 64 | 118 |
| 125 | 建筑钢材 | 7850 | 58.2 | 126 |
| 126 | 铝 | 2700 | 203 | 191 |
| 127 | 铸铁 | 7250 | 49.9 | 112 |

说明：

1、本参数取值表主要参考了以下标准规范：《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011、《轻骨料混凝土多孔砖建筑技术规程》DBJ43/T003-2009、《蒸压加气混凝土砌块建筑技术规程》DBJ43/T001-2012、《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》DBJ43/T001-2009、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ/253-2011、《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T2125-2012、《泡沫混凝土》JG/T266-2011等。

2、表中未注明修正系数的，按《民用建筑热工设计规范》GB50176-93附录四附表4.2确定。

九、外窗（包括透明幕墙和透明外门）

外窗（包括透明幕墙和透明外门）的热物理性能参数包括传热系数和遮阳系数两项，应按照《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 43/003-2010）附录D常用外窗及幕墙热工性能参数取值。这里要注意《公共建筑节能设计标准》和《居住建筑节能设计标准》中遮阳系数的计算方法是不同的，对于居住建筑，其外窗遮阳系数的取值为：

居建遮阳系数取值=公建遮阳系数取值×窗框遮挡系数

窗框遮挡系数，金属窗取0.8，塑钢、木窗取0.7。