蒸压加气混凝土自保温墙体系统

应用技术导则

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

2013年11月

前   言

自保温墙体系统是节能建筑在墙体保温系统中的一种类型，特别是在夏热冬冷地区，研发应用自保温墙体系统更具适用性和可行性。

对湖南地区建筑自保温墙体材料生产应用的现状调查结果表明，在湖南省研究开发和推广应用建筑自保温墙体材料用于自保温墙体系统工程中，不仅符合本地区的实际情况，而且也具备有自然资源丰富、技术条件成熟和工程应用范围广的良好基础。但同时也存在自保温墙体材料定义不明确，热工性能数据不确切，配套材料及应用技术不完善等问题。为指导和推动湖南地区建筑自保温墙体材料的生产应用，做到技术先进、性能可靠、使用合理，有必要对自保温墙体的定义、热工性能指标及技术要点提出相关的要求，本导则就是为适应这一要求针对加气混凝土砌块保温材料而编制的。

本导则包括总则、术语、材料、设计选用、构造措施、施工技术和质量验收及附录，由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，湖南省建筑围护结构节能技术产学研结合创新平台负责具体内容解释。若有意见和建议，可反馈给长沙理工大学土木工程新技术与新材料研究所（地址：湖南省长沙市(雨花区)万家丽南路2段960号，邮编：410004，邮箱：mgbyrh@163.com），以供今后修改和完善时参考。

本导则编写单位：长沙理工大学

湖南省建筑围护结构节能技术产学研结合创新平台

湖南方圆建筑工程设计有限公司

中国建筑第五工程局有限公司总承包公司

湖南省新型墙体材料协会加气混凝土分会

本导则主要编写人员：杨伟军 梁建国 李德绵 刘哲锋 夏栋舟

袁  帅  张婷婷 胡湘林 陈  辉

本导则主要审查人员：朱晓鸣 谭建军 刘宏成 朱旭峰 周树瑞

王柏俊 陈富仲

目    录

1 总则

2 术语

3 材料

3.1 块体

3.2 砂浆

3.3热桥处理用保温材料

3.4饰面层

3.5 其他材料和附件

4 设计要求

4.1 蒸压加气混凝土砌块墙体设计参数

4.2 蒸压加气混凝土自保温体系建筑节能设计

5 构造措施

5.1 基本构造

5.2 热桥处理措施

5.3 抗裂、防水和其它构造措施

6 施工技术

6.1施工准备

6.2施工要求

6.3墙体抹灰

6.4 冬季、雨季施工

6.5 安全施工

7 质量验收

7.1一般规定

7.2质量检查

7.3工程验收

附录A 蒸压加气混凝土用专用砂浆参考配合比

A.1蒸压加气混凝土用专用砌筑砂浆参考配合比

A.2蒸压加气混凝土用专用抹灰砂浆参考配合比

附录B 蒸压加气混凝土砌块自保温墙体系统平均传热系数Km与平均热惰性指标D

B.1热桥不处理时的平均传热系数Km与平均热惰性指标D

B.2热桥采用蒸压加气混凝土处理处理时，蒸压加气混凝土自保温墙体体系平均传热系数Km与平均热惰性指标D

B.3热桥采用模塑聚苯板处理时，蒸压加气混凝土自保温墙体体系平均传热系数Km与平均热惰性指标D

附录C设计实例

C.1设计基本流程

C.2设计实例

引用标准名录

1 总  则

1.0.1  为指导和推动蒸压加气混凝土自保温墙体系统的推广应用，做到技术先进、性能可靠、使用合理，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于湖南省新建、改建和扩建的民用建筑蒸压加气混凝土自保温墙体系统的设计、施工及验收。

1.0.3  蒸压加气混凝土自保温墙体系统设计除应符合本导则外，尚应符合国家、行业及湖南省现行有关法律法规和相关技术规范标准。

2 术  语

2.0.1蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块是以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂及其他外加剂，通过配料、搅拌、浇注、预养（静停）、切割、蒸压养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。根据主要原料不同又分为蒸压砂加气混凝土砌块和蒸压粉煤灰加气混凝土砌块等。

2.0.2保温砌筑砂浆

保温砌筑砂浆是以各种轻质材料为骨料，以水泥为胶凝材料，掺和一些改性添加剂，经搅拌混合而制成的一种砂浆，具有重量轻、导热系数小、满足砌筑强度要求等特性，其导热系数应小于0.29W/㎡·K。

2.0.3 薄灰缝

砌体中砌筑灰缝厚度不大于5mm的灰缝。

2.0.4  蒸压蒸压加气混凝土砌体

由蒸压加气混凝土砌块采用专用砌筑砂浆或保温砌筑砂浆或专用粘结剂砌筑而成的构造实体。

2.0.5蒸压加气混凝土自保温墙体

由单一蒸压加气混凝土砌块砌体采用抹灰砂浆抹面而成的满足建筑墙体节能要求的构造实体。

2.0.6蒸压加气混凝土自保温墙体系统

由蒸压加气混凝土自保温墙体、结构热桥及其保温处理措施和交接面处理措施共同构成，其热工性能指标符合相应建筑节能标准要求的保温隔热墙体系统。

2.0.7墙体平均传热系数

考虑了墙体存在的热桥及墙体粉刷砂浆影响后得到的加气混凝土自保温墙体系统的传热系数。

3 材 料

3.1  块 体

3.1.1  墙体不应采用非蒸压加气混凝土制品。蒸压加气混凝土砌块除满足保温性能指标外，尚应满足力学指标要求。

3.1.2 蒸压加气混凝土砌块从出釜后，应养护28d后方可砌筑墙体。

3.1.3  蒸压加气混凝土砌块不应有未切割面，其切割面不应有切割附着屑。

3.1.4 蒸压加气混凝土自保温墙体中，蒸压加气混凝土砌块强度等级采用A2.5、A3.5、A5.0、A7.5。用于外墙时，最低强度等级不小于A3.5。

3.1.5 蒸压加气混凝土自保温墙体中，蒸压加气混凝土砌块表观密度宜采用B05、B06、B07，条件允许时宜优先采用表观密度较低等级的优等品。密度等级为B04的蒸压加气混凝土砌块仅用于热桥处理。

3.1.6 蒸压加气混凝土砌块的尺寸偏差和外观应符合表3.1.6的要求。

表3.1.6 砌块尺寸偏差和外观要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 尺寸允许偏差/mm | 长度L | ±3 | ±4 |
|  | 宽度B | ±1 | ±2 |
|  | 高度H | ±1 | ±2 |
| 缺棱掉角 | 最小尺寸不得大于/mm | 0 | 30 |
|  | 最大尺寸不得大于/mm | 0 | 70 |
|  | 大于以上尺寸的缺棱掉角个数，不多于/个 | 0 | 2 |
| 裂纹长度 | 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 | 0 | 1/3 |
|  | 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的 | 0 | 1/2 |
|  | 大于以上尺寸的裂纹条数，不多于/条 | 0 | 2 |
| 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm |  | 10 | 30 |
| 平面弯曲不得大于/mm |  | 不允许 |  |
| 表层疏松、层裂 |  | 不允许 |  |
| 表面油污 |  | 不允许 |  |

注：采用薄灰缝砌筑时，加气混凝土砌块的长度和高度尺寸偏差不应超过±1mm。

3.1.7 蒸压加气混凝土砌块的主要性能指标应符合表3.1.7要求。

表3.1.7 蒸压加气混凝土砌块主要性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B04 |  | B05 |  | B06 |  | B07 |  |
|  |  | 合格 品 | 优等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 合格 品 | 优等 品 | 合格 品 | 优等 品 |
| 干体积密度 kg/m3 ≤ |  | 425 | 400 | 525 | 500 | 625 | 600 | 725 | 700 |
| 抗压强度 MPa ≥ |  | 2.0 |  | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| 抗冻性 | 冻后强度MPa ≥ | 1.6 |  | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
|  | 质量损失 % ≤ | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥收缩率mm/m | 标准法≤ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 快速法≤ | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导热系数(干态)W/(m·K)≤ |  | 0.12 |  | 0.14 |  | 0.16 |  | 0.18 |  |
| 蓄热系数 W/(m2·K)≥ |  | 1.97 |  | 2.36 |  | 2.75 |  | 3.15 |  |

3.2 砂 浆

3.2.1 蒸压加气混凝土砌体宜采用薄层砌筑砂浆砌筑，薄层砌筑砂浆的保水率应不小于99%，28d粘结强度应不小于0.20MPa。

3.2.2 蒸压加气混凝土专用砌筑砂浆应具备低密度、低导热系数、高粘结强度、高保水率的特性，其性能指标应符合表3.2.2的规定。蒸压加气混凝土用砌筑砂浆一般由蒸压加气混凝土生产厂家提供，如没有提供，其配合比可参照附录A.1确定。

表3.2.2  蒸压加气混凝土专用砌筑砂浆的性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 干表观密度/kg/m3 | ≤1800 |
| 保水率/% | ≥88 |
| 分层度/mm | ≤20 |
| 凝结时间/h | 3～9h |
| 28d抗压强度/MPa | ≥3.5 |
| 粘结强度/MPa | ≥0.20 |
| 28d抗渗压力/ MPa | ≥0.8 |
| 抗冻性F25 | 质量损失≤5%，强度损失≤20% |

3.2.3 蒸压加气混凝土专用保温砌筑砂浆的主要性能指标应符合表3.2.3的要求。

蒸压加气混凝土专用保温砌筑砂浆用于蒸压加气混凝土砌块的砌筑时，砌筑灰缝厚度不应大于12 mm。

表3.2.3蒸压加气混凝土专用保温砌筑砂浆主要性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 干表观密度/kg/m3 | ≤800 |
| 保水性/% | ≥95 |
| 凝结时间/h | 3～5 |
| 导热系数/W/m·K | ≤0.26 |
| 蓄热系数/W/(m2·K) | ≥4.37 |
| 28d抗压强度/MPa | ≥3.5 |
| 14d粘结强度/MPa | ≥0.20 |
| 抗冻性F25 | 质量损失≤5%；强度损失≤20% |
| 28d抗渗压力/ MPa | ≥0.8 |
| 28d收缩率/ % | ≤0.2 |

3.2.4蒸压加气混凝土专用界面剂应满足《混凝土界面处理剂》JC/T907的规定，其主要技术指标应符合表3.2.4的要求。

蒸压加气混凝土墙面抹灰前应先做界面处理，刮涂专用界面剂。

表3.2.4 专用界面剂技术指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 粉体均匀、无结块 |
| 保水性 % |  | ≥95 |
| 流动度 mm |  | 150-180 |
| 剪切粘结强度MPa | 7d | ≥0.7 |
|  | 14d | ≥1.0 |
| 拉伸粘结强度MPa | 原强度7d | ≥0.4 |
|  | 原强度14d | ≥0.6 |
|  | 浸水处理 | ≥0.4 |
|  | 热处理 | ≥0.4 |
|  | 冻融循环处理 | ≥0.4 |
|  | 碱处理 | ≥0.4 |
| 28d收缩率/ % |  | ≤0.2 |
| 晾置时间 min |  | ≥10 |

3.2.5 加气混凝土专用抹灰砂浆应具有良好的保水性，其主要性能指标应满足《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890的规定，并应符合表3.2.5的要求。

蒸压加气混凝土用水泥基抹灰砂浆一般由蒸压加气混凝土生产厂家提供，如没有提供，其参考配合比可参照附录A.2。

表3.2.5  蒸压加气混凝土专用抹灰砂浆性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水泥基抹灰砂浆 | 石膏抹灰砂浆 |
| 干表观密度/kg/m3 | ≤1800 | ≤1500 |
| 保水性/% | ≥95 | - |
| 凝结时间/h | 3～5 | 初凝≥1，终凝≤8 |
| 导热系数/W/m·K | - | ≤0.8 |
| 蓄热系数/W/(m2·K) | - | ≥5 |
| 28d抗压强度/MPa | ≥2.5 | ≥4 |
| 压折比 | - | ≤3 |
| 28d拉伸粘结强度/MPa | ≥0.20（涂料饰面） ≥0.40（面砖饰面） |  |
| 抗冻性F25 | 质量损失≤5%, 强度损失≤20% | - |
| 28d收缩率/ % | ≤0.2 | - |
| 软化系数 | ≥0.85 |  |

3.2.6 精确砌块砌体做薄层饰面施工时宜选用聚合物水泥抗裂砂浆。聚合物水泥抗裂砂浆主要性能指标应符合表3.2.6要求。

表3.2.6  聚合物水泥抗裂砂浆性能指标

| 项 目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 保水性 | % | ≥95 |
| 与砌块压剪粘接强度（28d） | MPa | ≥0.5 |
| 28d抗压强度 | MPa | ≥5.0 |
| 与水泥拉伸粘结强度（28d） | MPa | ≥0.5 |
| 与水泥浸水拉伸粘结强度 （标养21天+泡水7天） | MPa | ≥0.3 |
| 28d收缩率 | % | ≤0.2 |
| 可操作时间 | h | ≥1.5 |
| 抗裂性（厚度5mm以下） |  | 无裂纹 |

3.3热桥处理用保温材料

3.3.1热桥处理用保温材料宜选用与主墙体寿命相当的保温材料，如轻质加气混凝土砌块、模塑聚苯板。

3.3.2所选保温材料及配套辅助材料应满足《外墙外保温工程技术规程》JGJ144和相关标准的要求，并符合国家有关建筑防火的规定。

3.3.3模塑聚苯板的技术要求见表3.3.3。

表3.3.3-1  模塑聚苯板的技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 表观密度，kg/m3 | ≥25 |
| 压缩强度，MPa | ≥0.1 |
| 抗拉强度，MPa | ≥0.1 |
| 断裂弯曲负荷，N | ≥25 |
| 弯曲变形，mm | ≥20 |
| 水蒸汽透湿系数,ng/Pa.m.s | ≤4.5 |
| 尺寸稳定性，% | ≤0.2 |
| 吸水率，% | ≤4 |
| 氧化指数，% | ≥30 |
| 导热系数，w/m●k | ≤0.039 |
| 燃烧性能 | 不低于B2级 |

3.3.4模塑聚苯板处理热桥时，聚合物砂浆和耐碱玻纤网格布技术指标应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JGl49中相关技术指标要求。

3.4 其他材料和附件

3.4.1 耐碱玻璃纤维网布性能应满足《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841的规定，主要性能指标符合表3.4.1的要求。

表3.4.1  耐碱玻璃纤维网格布性能指标

| 项 目 |  | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | - | 合格 |
| 长度、宽度 |  | m | 50-100，0.9-1.2 |
| 网孔中心距 | 普通型 | mm | 4×4 |
|  | 加强型 |  | 6×6 |
| 单位面积重量 | 普通型 | g/m2 | ≥180 |
|  | 加强型 |  | ≥500 |
| 断裂强力（经、纬向） | 普通型 | N/50mm | ≥1250 |
|  | 加强型 |  | ≥3000 |
| 耐碱强力保留率（经、纬向） |  | % | ≥90 |
| 断裂伸长率（经、纬向） |  | % | ≤5 |
| 涂塑量 | 普通型 | g/m2 | ≥20 |
|  | 加强型 |  |  |
| 玻璃成分 |  | % | 符合JC179的规定,其中 ZrO2 14.5±0.8,TiO2 6±0.5 |

3.4.2 热镀锌电焊网应满足《镀锌电焊网》QB/T3897的规定，主要性能指标符合表3.4.2的要求。

表3.4.2 热镀锌电焊网性能指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工艺 | - | 热镀锌电焊网 |
| 丝径 | mm | 0.9±0.04 |
| 网孔大小 | mm | 12.7×12.7 |
| 焊点抗拉力 | N | ＞65 |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥122 |

3.4.3锚固等附件应符合设计及有关标准要求，主要性能指标及检验方法按《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158的要求执行。

4 设计要求

4.1 蒸压加气混凝土砌块墙体设计参数

4.1.1蒸压加气混凝土砌体墙自重标准值可参考表4.1.1取值。

表4.1.1  常用蒸压加气混凝土砌体自重标准值（kN/m2）

| 密度 等级 | 墙厚/mm | 双面抹灰 |  | 双面腻子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单面厚度10mm | 单面厚度20mm | 单面厚度5mm |
| B05 | 200 | 1.80 | 2.15 | 1.60 |
|  | 250 | 2.15 | 2.50 | 1.95 |
|  | 300 | 2.50 | 2.85 | 2.30 |
| B06 | 200 | 2.05 | 2.35 | 1.85 |
|  | 250 | 2.45 | 2.75 | 2.25 |
|  | 300 | 2.90 | 3.20 | 2.65 |
| B07 | 200 | 2.35 | 2.70 | 2.05 |
|  | 250 | 2.85 | 3.20 | 2.55 |
|  | 300 | 3.40 | 3.70 | 3.05 |

注：1）灰缝厚度均按10mm计算；

2）蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆与抹面砂浆的干表观密度均按1700kg/m3计算；

3）腻子的干表观密度按1400 kg/m3计算；

4）蒸压加气混凝土砌块采用含水率为20%时的表观密度计算；

5）单面厚度10mm的双面抹灰墙体适用于内墙及厨房、卫生同隔墙；单面厚度20mm的双面抹灰墙体适用于外墙；单面厚度5 mm的双面腻子墙体适用于直接进行腻子批涂的内墙。

4.1.2当蒸压加气混凝土砌体墙不采取热桥处理措施或采用加气混凝土材料处理热桥或采用模塑聚苯板处理热桥时，蒸压加气混凝土砌块自保温体系的平均传热系数Km和平均热惰性指标D可分别按附录B.1或B.2或B.3选取。

4.1.3 有耐火要求的墙体应按照GB50016《建筑设计防火规范》和GB50045《高层民用建筑设计防火》的有关规定选用墙厚。墙体的耐火性能以实测数据为准，当无实测数据时，可参照表4.1.3数据选取。混凝土剪力墙复合加气混凝土砌块系统的耐火性能值可取两复合层的大值加0.8倍小值之和。

表4.1.3 蒸压加气混凝土砌块的耐火性能

| 砌块材料类别 | 体积密度等级 | 墙厚/mm | 耐火极限/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥-石灰-砂 | B05 | 100 | 3 |
|  |  | ≥150 | ≥4.25 |
| 水泥-石灰-粉煤灰 | B06 | 100 | 6 |
|  |  | ≥200 | ≥8 |

4.1.4 砌块墙体的隔声要求应符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定，按建筑物的使用功能确定其隔声标准等级及墙体厚度。砌块的隔声性能值以实测数据为准，当无实测数据时，可参照表4.1.4数据选取。

表4.1.4 蒸压加气混凝土砌块墙的隔声性能

| 序号 | 墙体做法 | 计权隔声量Rw/dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200mm厚砌块墙，双面抹灰20mm | 48.0 |
| 2 | 240mm厚以上砌块墙，双面抹灰20mm | >50.0 |
| 3 | 75mm厚砌块墙与120mm厚砖墙夹50mm空气夹心墙，双面抹灰 | 55.0 |
| 4 | 60mm厚以上砌块墙与200mm厚混凝土剪力墙复合墙体，双面抹灰 | >54.0 |

4.2 蒸压加气混凝土自保温体系建筑节能设计

4.2.1建筑和围护结构热工设计分规定性指标设计和综合（权衡）判断方法。

4.2.2在新建、改建和扩建建筑中选用加气混凝土自保温墙体系统时，若体形系数、窗墙面积比、屋顶、外窗热工及气密性、架空楼板等围护结构的热工性能满足居住或公共建筑节能设计标准的各项规定，且外墙的传热系数和热惰性指标应满足表4.2.2要求，可采用规定性指标设计方法，即附录B.1、附录B.2和附录B.3表中粗划线左边部分相应的情况。

表4.2.2    外墙传热系数（Km）和热惰性指标（D）的限值

| 建筑类别 | 建筑分类 | 传热系数K [W/（m2·K）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热惰性指标D≤2.5 | 热惰性指标D＞2.5 |
| 居住建筑 | 体形系数≤0.40 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
|  | 体形系数＞0.40 | ≤ 0.80 | ≤ 1.0 |
| 公共建筑 | 甲类建筑 | ≤0.7（D＜3.0） | ≤0.7（D≥3.0） |
|  | 乙类建筑 | ≤0.7（D＜3.0） | ≤1.0（D≥3.0） |
|  | 丙类建筑 | ≤1.0（D＜3.0） | ≤1.5（D≥3.0） |

注： 1  数据来源于《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134表4.0.4；

2  数据来源于《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010表3.2.1-1~表3.2.1-3。

4.2.3若建筑及围护结构的热工性能未全部满足居住或公共建筑节能设计标准的限值时，采用建筑围护结构热工性能的综合（权衡）判断方法，应综合考虑体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能对能耗的影响，按照建筑节能标准进行建筑节能设计。

4.2.4加气混凝土自保温墙体系统应优先采用热桥不处理作法，其热工性能分别见附录B.1。

4.2.5当采用热桥不处理作法不满足建筑节能设计要求时，加气混凝土自保温墙体系统可采用热桥本体材料保温隔热作法或热桥模塑聚苯板保温隔热作法，其热工性能分别见附录B.2和附录B.3。

5 构造措施

5.1 基本构造

5.1.1蒸压加气混凝土自保温墙体系统构造由蒸压加气混凝土砌体、热桥处理措施、不同材料连接节点处理措施等三个部分组成，蒸压加气混凝土砌体构造见表5.1.1。

表5.1.1  蒸压加气混凝土砌体构造

| 构造示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①基层墙体 |  | 蒸压加气混凝土砌块+专用保温砌筑砂浆或砌筑粘结剂 |
| ②抹灰层 |  | 专用界面剂+防水层+专用抹灰砂浆或聚合物水泥抗裂砂浆 |
| ③饰面层 | 涂料饰面 | 建筑外墙用腻子 + 涂料 |
|  | 面砖饰面 | 面砖粘结砂浆 + 面砖 + 面砖勾缝料 |

注： 挂网增强材料及锚固按设计及有关标准规定设置。

5.1.2蒸压加气混凝土砌块砌体外墙外侧应设防水层，其做法应满足JGJ/T235《建筑外墙防水工程技术规程》的要求。

5.1.3外饰面采用面砖时，抹灰砂浆层应设置内部挂网，采用热镀锌电焊网和高强尼龙锚钉锚固。

5.2 热桥处理措施

5.2.1当蒸压加气混凝土自保温墙体系统中热桥需要进行处理时，宜采用蒸压加气混凝土或模塑聚苯板进行热桥处理，其基本构造见表5.2.1。

表5.2.1  热桥处理措施基本构造

| 构造示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①钢筋混凝土柱、梁、剪力墙 |  | 钢筋混凝土 |
| ②保温层 |  | 1）加气混凝土薄块体+专用界面剂 + 专用抹灰砂浆或聚合物水泥抗裂砂浆 2）粘结剂（粘结砂浆）+模塑聚苯板+抗裂砂浆 |
| ③饰面层 | 涂料饰面 | 建筑外墙用腻子+涂料 |
|  | 面砖饰面 | 面砖粘结砂浆+面砖+面砖勾缝料 |

注：1 挂网增强材料及锚固按设计及有关标准规定设置，粘贴面砖应符合相关规定。

2 采用加气混凝土薄块做保温层时，宜采用模板内置薄块现浇一体化施工工艺。

5.2.2 在柱、梁等自保温墙体热桥部位，蒸压加气混凝土墙体凸出混凝土梁、柱，在薄块和自保温墙体连接处，用耐碱玻纤网格搭接，搭接长度为300mm，如图5.2.2-1、图5.2.2-2所示。

图5.2.2-1 自保温体系梁部位蒸压加气混凝土处理热桥措施

图5.2.2-2 自保温体系柱部位蒸压加气混凝土处理热桥措施

5.2.3采用模塑聚苯板外保温处理热桥措施时，应满足防火要求，其基本构造如图5.2.3。

当为二层及二层以上涂料外墙面构造，首层外墙及需要以面砖为饰面层时其构造中应另外采取加强措施。

图5.2.3模塑聚苯板外保温处理热桥措施基本构造

5.3 抗裂、防水和其它构造措施

5.3.1 非抗震或主体结构的抗震等级为三级或四级的填充墙，墙体与主体结构之间的连接可采取刚性连接，其基本构造如图5.3.1。

（a）墙与柱的连接

（b）墙顶与梁的连接

图5.3.1 墙与主体结构的刚性连接

5.3.2钢筋混凝土主体结构的抗震等级为一级和二级的砌体填充墙，墙体与主体结构之间应采用柔性连接（图5.3.2）。填充墙与主体结构之间设置隔离缝，隔离缝用柔性材料填充，缝的宽度为允许层间位移[Δ]或20mm。

（a）墙与钢筋混凝土柱的柔性连接

（b）墙与钢筋混凝土梁的柔性连接（图中顶部缝隙要用柔性材料填缝）

图5.3.2 柔性连接

5.3.3填充墙应沿墙高每隔500mm配置2Φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结，拉结钢筋伸入墙内应不少于700mm。

5.3.4下列局部部位抹灰前，应加挂宽度应不小于300mm的金属网：

1 凡墙体中两种不同材料连接处，如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台压顶等相交接处；

2  暗埋管线的孔槽处。

5.3.5在连接节点处的抹灰层中应加铺一层不小于300mm的玻纤网格布，缝两侧各一半，节点构造与处理措施见图5.3.5-1~图5.3.5-7。

④⑤

图5.3.5-2 自保温墙体与热桥节点及其剖面尺寸关系

(可视情况适用于外墙热桥内侧或外侧)

图5.3.5-3 外墙自保温墙体室外地面处节点构造

图5.3.5-4 外墙自保温墙体门窗口处节点构造

图5.3.5-5 外墙自保温墙体门窗洞口耐碱玻纤网格布加强节点构造

图5.3.5-6 外墙自保温墙体挑板类构件处节点构造

图5.3.5-7 外墙自保温墙体挑檐、天沟、女儿墙处节点构造

5.3.6  外墙的防水层设计应符合下列规定：

1  采用涂料饰面时，防水层可采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。保温层的抗裂砂浆层如达到聚合物水泥防水砂浆性能指标要求，可兼作防水防护层。设在保温层和涂料饰面之间（图5.3.6-1），乳液聚合物防水砂浆厚度不应小于5mm，干粉聚合物防水砂浆厚度不应小于3mm。

2  采用块材饰面时，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆，厚度应符合本条第１款的规定，（图5.3.6-2）。保温层的抗裂砂浆层如达到聚合物水泥防水砂浆性能指标要求，可兼作防水防护层。

3  聚合物水泥防水砂浆较薄时宜采用耐碱玻纤网格布，较厚时宜采用热镀锌钢丝网，并应用锚栓固定于结构墙体中。

图5.3.6-1涂料饰面外保温外墙防水防护构造 图5.3.6-2砖饰面外保温外墙防水防护构造

1-结构墙体；2-找平层；3-防水层；           1-结构墙体；2-找平层；3-防水层；4-保温层；

4-保温层；5-涂料层；6-锚栓                 5-粘结层；6-饰面块材层；7-锚栓

5.3.7  砂浆防水层宜留分格缝，分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处。水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐；垂直分格缝间距不宜大于6m，且宜与门、窗框两边线对齐。分格缝宽宜为8mm～10mm，缝内应采用密封材料做密封处理。保温层的抗裂砂浆层兼作防水防护层时，防水防护层不宜留设分格缝。

5.3.8屋面女儿墙墙体、阳台栏板不得采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。

6 施工技术

6.1施工准备

6.1.1 蒸压加气混凝土砌块、专用砂浆、冷（热）桥部位外部保温材料、交结面拉结配套材料等进场应附有产品出厂合格证、产品出厂型式检验报告，并应对进场材料进行现场复检。

6.1.2 砌筑前，对施工操作人员进行技术交底，熟知蒸压加气混凝土和专用砂浆产品性能及使用方法，施工前应先做样板间（墙）。

6.1.3 除通用砌筑施工工具外，还应有切割机、电钻、开槽工具等。

6.1.4 应根据图纸要求进行相应墙体位置放线，排出构造柱、门窗洞口位置。

6.1.5 应根据现场墙体的数量，计算出蒸压加气混凝土及专用砂浆用量，生产企业按计划至少提前7d生产；蒸压加气混凝土砌块进场后应做好标识，现场堆放不应小于28d。蒸压加气混凝土砌块产品及专用砂浆应分别堆放在各层室内楼面上或不受雨淋的干燥场所。堆放场所应平整，不积水、不被油污等物质污染。

6.1.6砌筑前须按蒸压加气混凝土砌块尺寸计算其皮数和排数，宜编制排列图，排列图应考虑砌块错缝搭砌的规定，保证砌体尺寸符合设计要求。尽可能采用主规格砌块，按设计图的门、窗、过梁、暗线、暗管等的要求，在排列图上标明主块、辅块、特殊块以及预埋件等。

6.2施工要求

6.2.1 使用专用砌筑砂浆施工时，不宜用水浇湿蒸压加气混凝土砌块，若蒸压加气混凝土砌块表面太干，砌筑前可适量润水；被雨水淋湿的粉煤灰加气砌块，如含水率超过30%，不得砌筑，应干燥到含水率小于30%后，方可上墙砌筑。

6.2.2预拌砂浆备用时，应储存在不失水的容器中，并应采取遮阳和防雨措施。在储存过程中严禁随意加水，储存容器应标识清晰。严禁不同品种砂浆混存混用。采用现场配制砂浆，砌筑前应进行试配。

6.2.3 砌筑砂浆应使用机械进行搅拌，做到搅拌均匀，搅拌时间应不少于5min，每次搅拌的砂浆应在3h内用完，当温度超过30℃时应在2h内用完。

6.2.4 砌筑前应将基层清理干净，找平，并浇水湿润，按图纸尺寸进行排砖，轴线位移不允许超过±5mm，排砖时应控制好灰缝大小在8-12mm之间，不得有瞎缝。底部先砌200mm高砼实心砖（潮湿的房间浇筑200mm高C20砼防水坎），然后开始排砌第一皮砌块，待第一皮砌块的砌筑砂浆初凝后再逐皮上砌。

6.2.5 墙体在构造柱位置预留马牙槎，应先退后进，保持进退上下垂直，相连拐角的短墙必须同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处，应砌成斜槎，不得留“马牙槎”。斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时应清理槎口，再铺砂浆接砌。接槎处应平整光滑，无空洞和砂眼，接槎后应无留槎痕迹。

6.2.6 砌筑灰缝应做到横平竖直，砂浆饱满。全部灰缝均应满铺砂浆，水平灰缝及竖向缝的砂浆饱满度均不得低于90%。砌块上下皮搭接不得小于砌块长度的1/3，并及时将挤出的砂浆消除干净，做到随砌随勒。

6.2.7 砌体与混凝土墙、柱之间交接处预留15×15的凹槽，粉刷前再用1：3水泥砂浆嵌实；填充墙的最后皮（即与砼面接触处）与顶部砼接触面保持留有20～50mm高的空隙，在墙体砌筑7d后，用原砌筑砂浆分二遍嵌实。

6.2.8 每天砌筑高度应控制在1.5m以内。

6.2.9 墙体应上下垂直，平整光滑，砌筑时应注意平整面向外，不得出现凹凸不平现象，每层垂直度偏差应控制在±5mm以内、平整度应控制在±6mm以内，全高垂直度超过10mm时，必须拆除重新砌筑。

6.2.10 已砌好的墙体，严禁撬动、碰撞，否则应清除原有松动墙体，进行重新砌筑。

6.2.11 水电管线的暗埋必须待墙体砌筑完成14d后方能进行。开槽时，应使用轻型电动切割机，辅以手工镂槽器，开槽深度不得超过墙厚的1/3。蒸压加气混凝土砌块切锯、开槽、设置预埋件等不得用斧子、刀任意砍劈、剃凿。

敷设管线的槽，应用水泥砂浆填实，宜在墙面微凹2-3mm，再用专用抹面砂浆补平，并沿槽长外侧粘贴宽度不小于200mm的耐碱网格布增强。

6.2.12 蒸压加气混凝土砌块应在填充墙间的框架柱或剪力墙上设置皮数杆，并应在墙或转角或丁字墙处设皮数杆标明块层、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制件等的具体位置，皮数杆间距以4~8米为宜，施工时应随时检查其尺寸准确性。

6.2.13 固定门窗锚固构件部位宜采用600mm标准长度的砌块。

6.3墙体抹灰

6.3.1 抹面施工应在砌体完成7d后进行，且应在砌体工程质量检验合格后方可施工。

6.3.2 墙体抹灰前，基层应清理干净，做到：清洁、平整、牢固、无裂缝。

6.3.3 抹灰采用的砂浆配合比、稠度等应检查合格后方可使用。

6.3.4涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5~7mm；涂抹水泥石灰砂浆每遍厚度宜为7~9mm。抹灰层的总平均厚度，不宜大于以下规定：

内墙：普通抹灰为18 mm；中级抹灰为20 mm；高级抹灰为25 mm；

外墙：墙体为 20mm；勒脚为 25 mm。

6.3.5分层抹灰时，应待前一层7~8成干后，方可涂抹后一层。水泥砂浆不得涂抹在石灰砂浆层上。大面积抹灰前，修补找平用的砂浆应与抹灰所用材料一致。

6.3.6加强网的设置应符合以下要求：

1挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实；

2挂网前应清洁基层，除去浮灰油污，修补整平墙面，并保持一定湿度：

3挂网应展平，与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊固定，间距不宜太大，以保证钢网不变形起拱；

4网材搭接应平整、连续、牢固，搭接长度不宜小于100mm；

5抵抗结构性裂缝的挂网应置于基层内，抵抗表面性裂缝的挂网应置于抹灰层内，不得外露，应防止生锈和腐蚀。

6.3.7 抹面砂浆应使用机械进行搅拌，做到搅拌均匀，搅拌时间应不少于5min，每次搅拌的砂浆应在3h内用完，当温度超过30℃时应在2h内用完。

6.3.8内墙抹灰宜采用以下流程：基体表面处理→挂加强网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角→抹窗边→抹底灰→抹踢脚线及墙裙→抹面灰。

1抹灰前将墙面适度湿润。

2若墙体基面不平，局部超厚部分，应先分层找平，每层厚度宜为8mm左右，不得一次填平以免导致开裂、脱落。

3加强网应置于抹灰层中，不得外露，以防锈蚀。

4根据灰饼厚度在墙面阳角做护角，护角可采用下列两种做法：

1）用Ma5水泥砂浆做暗护角，护角高不应小于2m，两侧宽不应小于50mm。

2）用PVC成品护角，护角高不应小于2m，护角的固定及覆盖应按相应的产品要求施工。

5涂抹界面处理材料作为结合层，并根据产品说明要求的间隔时间抹砂浆底灰。

6抹基层灰时必须用力，并使表面粗糙，以利于面层砂浆的粘结。

7灰层接茬处，先抹者应稍薄，然后均匀接通，不宜接茬过多，防止接茬不平。

8待基层砂浆终凝后应用水润湿，然后抹面层砂浆，二层相隔时间在常温条件下一般为10h～16h，但不得少于10h。面层砂浆视设计需要选定，也可按设计要求做其它装饰面层。经常遇水部位（洗衣池台度、厕所便池台度等）应采用防水砂浆。

6.3.9外墙抹灰前，应先处理门窗框与砌体之间的缝隙，可采用下列方法；

1用纤维防水砂浆或聚合物水泥砂浆填塞密实，并涂刷聚合物水泥基防水涂料一层，涂层厚度不小于1.0mm；

2用聚氨酯（PU）发泡胶或其它弹性材料封填，并在门窗框与外墙交界处留10mm深凹槽，用纤维防水砂浆或聚合物防水砂浆填塞密实，再刷1mm厚聚合物水泥基防水涂料。

6.3.10外墙抹灰宜采用下列流程（具体做法可参照内墙抹灰）：基体表面处理→挂加强网→挂线、贴灰饼、设标筋→界面处理→抹找平层（第一道防水层）→抹防水层（第二道防水层）→抹面层（保护层）→设分格缝。

6.3.11 墙体粉刷后，应避免阳光直射。必要时，应采取防晒布措施，遮挡墙面。

6.4 冬季、雨季施工

6.4.1 下雨天应停止砌筑或粉刷，被雨水淋湿的砌块，如含水率超过30%，不得砌筑或粉刷，应等其干燥到规定范围后，方可上墙砌筑或粉刷；雨后继续砌筑施工时，应复核墙体的垂直度。

6.4.2 墙体砌筑和粉刷后，应做好防雨遮盖，避免雨水直接冲淋墙面；

6.4.3当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或气温骤降至0℃以下时，砌筑工程应采取冬期施工措施，粉刷工程停止施工。

6.4.4 冬季施工，在砌筑专用砂浆中，应掺加防冻剂或者早强剂，夜间应采取用草帘覆盖等保温防冻措施。

6.5 安全施工

6.5.1蒸压加气混凝土砌块的施工中应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施。

6.5.2垂直运输使用托盘吊装时，应使用尼龙网或安全罩围护粉煤灰加气砌块，严禁吊臂下站人及施工作业。

6.5.3堆放在楼面和屋面上的各种施工荷载不得超过楼板和屋面板的设计允许承载力。

6.5.4在楼面或脚手架上堆放粉煤灰加气砌块或其他物料时，严禁倾卸和抛掷，不得撞击楼板和脚手架。

6.5.5砌体施工时，施工人员严禁站在墙上进行操作。

7质量验收

7.1一般规定

7.1.1蒸压加气混凝土砌块质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和《蒸压加气混凝土砌块建筑技术规程》DBJ43/T001-2012有关的要求。

7.2质量检查

7.2.1进场材料（砌块、砂浆），生产厂家应提供完整的质保资料（合格证、检测报告），施工单位应对进场材料现场取样送检，复试报告合格后才能进行施工。

7.2.2 蒸压加气混凝土砌块砌筑检查

1 砌筑时间控制：蒸压加气混凝土砌块进入现场后应及时做好标识或记录，现场堆放时间达28d后方可用于砌筑。

2 含水率控制：蒸压加气混凝土砌块宜堆放在室内或不受雨淋的干燥场所，砌筑时加气砌块的含水率宜控制在15%～30%。

3 拉结筋检查：拉结筋应在主体施工过程中预留到位，预留不到位的采用植筋，并进行拉拔试验检测。拉结筋通长设置，搭接长度符合规范要求。

4 蒸压加气混凝土砌块砌筑前基层检查：基层应清理干净、找平、并浇水湿润，底部先砌200mm砼水泥实心砖（潮湿的房间浇筑200mm高C20砼止水坎）。

5 蒸压加气混凝土砌块砌筑应带线控制，平整度、垂直度严格控制在规范要求内（平整5mm，垂直6mm），避免粉刷过厚产生空鼓、开裂。每日砌筑高度控制在1.5m以下、砌筑砂浆饱满度不低于90%，且应保证顶头缝砂浆饱满密实，灰缝厚度控制在12-15mm。

6 构造柱、圈梁、窗台梁设置应符合规范设计要求。

7 墙顶塞缝应在砌筑完成7d以后进行。

7.2.3  内外墙粉刷检查

1 粉刷时间控制：墙体砌筑完成后及时标注砌筑时间，抹面砂浆施工应在砌体完工30d后进行。

2 粉刷前应将墙体浮灰、砂浆清理干净，砼墙与加气砌块墙体交接处铺设网格布或钢丝网。

3 抹面砂浆的粉刷厚度控制在7～9mm范围，一遍成活，面层压光。粉刷平整、垂直度控制在4mm以内。

4 箱体、线盒侧壁应分层填实抹严，避免框体侧壁与墙面交接处空鼓开裂。

5 粉刷空鼓、开裂检查。若发现有局部空鼓或开裂现象，用切割机将空鼓或开裂部位切开铲除，重新用砂浆粉刷。

7.3工程验收

7.3.1 砌体的质量验收方法按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203和《蒸压加气砼建筑应用技术规程》JGJ/T17进行。

7.3.2 墙面砂浆粉刷的质量验收方法按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210进行。

7.3.3 蒸压加气混凝土砌块墙体工程施工质量验收应具备下列资料：

蒸压加气混凝土砌块、水泥、砂、石膏、专用砌筑粘结砂浆等出厂合格证，砌块、专用砌筑砂浆、热桥处理材料（如聚苯板、粘接砂浆等）、增强材料（如耐碱网格布、钢丝网等）、抹面砂浆及饰面层材料的进场复验报告，砂浆配合比和强度的实验报告，施工图设计审查文件及变更资料，施工、监理记录，检验批及分项工程质量验收记录，其他必须检查的资料。

附录A 蒸压加气混凝土用专用砂浆参考配合比

A.1蒸压加气混凝土用专用砌筑砂浆参考配合比

A.1.1 10~20mm厚蒸压加气混凝土用专用砌筑砂浆参考配合比参照表A.1.1。

表A.1.1 10~20mm厚加气混凝土砌块专用砌筑砂浆参考配合比（kg/t）

| 砂浆种类 | 32.5级水泥 | II级粉煤灰 | 外加剂 | 建筑中砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改性羟丙基纤维素醚(外加剂)砌筑砂浆 | 150 | 50 | 0.3 | 800 |
| TL-4稠化增强剂(外加剂)砌筑砂浆 | 150 | 50 | 0.6 | 800 |

A.1.2  5mm厚蒸压加气混凝土用专用砌筑砂浆参考配合比参照表A.1.2。

表A.1.2 5mm厚加气混凝土砌块专用砌筑砂浆参考配方（kg/t）

| 32.5级水泥 | II级粉煤灰 | 改性羟丙基纤维素醚 | 40-100目水洗河砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 150 | 1.5 | 550 |

A.1.3采用其它外加剂时，其配合比可作适当调整，参见表A.1.3。

表A.1.3  采用不同外加剂时，蒸压加气混凝土专用砌筑砂浆参考配合比

| 原材料 | BJ-外加剂1 | BJ-外加剂2 | AM-1外加剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.5水泥 | 1 |  | 1 |
| 42.5水泥 |  | 1 |  |
| 建筑用中砂 | 3 | 4 | 5~7 |
| 石砂膏 |  |  | 0.6 |
| 外加剂 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
| 水 (无有害成分) | 1.15±0.12 | 1.15±0.12 | 当水料比为0.20~0.25时 砂浆流动性为11±0.5cm |

A.2蒸压加气混凝土用专用抹灰砂浆参考配合比

A.2.1 10~20mm厚蒸压加气混凝土用专用抹灰砂浆参考配合比参照表A.2.1。

表A.2.1  10~20mm厚加气混凝土砌块专用抹灰砂浆参考配合比（kg/t）

| 砂浆种类 | 32.5级水泥 | II级粉煤灰 | 外加剂 | 建筑中砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改性羟丙基纤维素醚(外加剂)砌筑砂浆 | 150 | 50 | 0.3 | 800 |
| TL-4稠化增强剂(外加剂)砌筑砂浆 | 150 | 50 | 0.6 | 800 |

A.2.2  5mm厚蒸压加气混凝土用专用抹灰砂浆参考配合比参照表A.2.2。

表 A.2.2  5mm厚加气混凝土砌块专用抹灰砂浆参考配合比（kg/t）

| 32.5级水泥 | II级粉煤灰 | 改性羟丙基纤维素醚 | 40-100目水洗河砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 150 | 1.5 | 550 |

注：粉刷砂浆加入适量PP纤维(0.5kg/吨)防裂效果更好。

A.2.3抹面聚合物（氯丁胶乳）水泥砂浆配合比参见表A.2.3。

表A.2.3  抹面聚合物（氯丁胶乳）水泥砂浆配合比（重量比）

| 材料名称 | 配方1 | 配方2 | 配方3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳离子氯丁胶乳（按干基计） | 15～20 | 15～20 | 15 |
| 32.5级普通硅酸盐水泥 | 100 | 100 | 100 |
| 建筑用中砂 | 150～200 | 150～200 | 150～200 |
| JNS-1改性胶乳B组分 | 10 |  |  |
| OP-10或OP-20乳化剂 |  | 0.6 |  |
| 十六烷基三甲基氯化铵乳化剂 |  |  | 0.5 |
| 有机硅类消泡剂 |  | 0.3 | 适量 |
| PH值调节剂 |  | 适量 | 适量 |
| 水 | 适量 | 适量 | 适量 |

附录B  蒸压加气混凝土砌块自保温墙体系统平均传热系数Km与平均热惰性指标D

附录B.1  热桥不处理时的平均传热系数Km与平均热惰性指标D

| 砌块密度等级 | 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.10 |  | 0.20 |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| B05 | 300 | 5 | 1.10 | 0.70 | 5.13 | 0.92 | 4.94 | 1.15 | 4.76 | 1.38 | 4.57 | 1.61 | 4.39 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.74 | 5.13 | 0.96 | 4.94 | 1.19 | 4.76 | 1.41 | 4.57 | 1.63 | 4.39 |
|  | 250 | 5 | 1.10 | 0.79 | 4.31 | 1.03 | 4.16 | 1.28 | 4.01 | 1.52 | 3.86 | 1.76 | 3.71 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.85 | 4.31 | 1.08 | 4.16 | 1.32 | 4.01 | 1.55 | 3.86 | 1.79 | 3.71 |
|  | 200 | 5 | 1.10 | 0.93 | 3.51 | 1.19 | 3.39 | 1.44 | 3.28 | 1.70 | 3.16 | 1.96 | 3.05 |
|  |  | 10 | 1.25 | 1.00 | 3.51 | 1.25 | 3.39 | 1.50 | 3.28 | 1.75 | 3.16 | 2.00 | 3.05 |
| B06 | 300 | 5 | 1.10 | 0.75 | 5.22 | 0.97 | 5.02 | 1.19 | 4.83 | 1.41 | 4.63 | 1.64 | 4.43 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.81 | 5.22 | 1.02 | 5.02 | 1.24 | 4.83 | 1.45 | 4.63 | 1.67 | 4.43 |
|  | 250 | 5 | 1.10 | 0.86 | 4.39 | 1.09 | 4.23 | 1.33 | 4.07 | 1.56 | 3.91 | 1.80 | 3.76 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.92 | 4.39 | 1.15 | 4.23 | 1.37 | 4.07 | 1.60 | 3.91 | 1.83 | 3.76 |
|  | 200 | 5 | 1.10 | 1.00 | 3.57 | 1.25 | 3.45 | 1.50 | 3.32 | 1.75 | 3.20 | 2.00 | 3.08 |
|  |  | 10 | 1.25 | 1.07 | 3.57 | 1.31 | 3.45 | 1.56 | 3.32 | 1.80 | 3.20 | 2.04 | 3.08 |
| B07 | 300 | 5 | 1.10 | 0.80 | 5.30 | 1.01 | 5.09 | 1.23 | 4.89 | 1.44 | 4.68 | 1.66 | 4.48 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.86 | 5.30 | 1.07 | 5.09 | 1.28 | 4.89 | 1.49 | 4.68 | 1.70 | 4.48 |
|  | 250 | 5 | 1.10 | 0.91 | 4.46 | 1.14 | 4.30 | 1.37 | 4.13 | 1.60 | 3.96 | 1.83 | 3.80 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.98 | 4.46 | 1.20 | 4.30 | 1.42 | 4.13 | 1.64 | 3.96 | 1.87 | 3.80 |
|  | 200 | 5 | 1.10 | 1.07 | 3.62 | 1.31 | 3.49 | 1.56 | 3.37 | 1.80 | 3.24 | 2.04 | 3.11 |
|  |  | 10 | 1.25 | 1.15 | 3.62 | 1.39 | 3.49 | 1.62 | 3.37 | 1.85 | 3.24 | 2.09 | 3.11 |

注：1  Km的单位：W/（m2·K）。

2  粗点划线以左适用于要求Km≤1.00 W/（m2·K）的外墙；粗实线以左适用于要求 Km≤1.50 W/（m2·K）的外墙，粗实线以右不可选用。。

3  当外墙Km值满足建筑节能标准的要求，但D值不满足要求时，应按《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.1.1条验算隔热设计要求。

4  附录B-2和附录B-3的选用方法同上。

- 附录B.2  热桥采用蒸压加气混凝土处理时，蒸压加气混凝土自保温墙体体系平均传热系数Km与平均热惰性指标D

附录B.2-1  B05级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.81 | 4.69 | 0.93 | 4.48 | 1.04 | 4.27 | 1.15 | 4.06 | 1.27 | 3.85 | 1.38 | 3.65 | 1.50 | 3.44 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.85 | 4.67 | 0.98 | 4.46 | 1.11 | 4.25 | 1.24 | 4.04 | 1.37 | 3.82 | 1.50 | 3.61 | 1.62 | 3.40 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 0.90 | 4.66 | 1.04 | 4.44 | 1.18 | 4.23 | 1.32 | 4.01 | 1.47 | 3.79 | 1.61 | 3.58 | 1.75 | 3.36 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 0.94 | 4.65 | 1.10 | 4.43 | 1.25 | 4.20 | 1.41 | 3.98 | 1.57 | 3.76 | 1.72 | 3.54 | 1.88 | 3.32 | 2.04 | 3.10 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.85 | 4.69 | 0.96 | 4.48 | 1.07 | 4.27 | 1.17 | 4.06 | 1.28 | 3.85 | 1.39 | 3.65 | 1.50 | 3.44 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.89 | 4.67 | 1.01 | 4.46 | 1.14 | 4.25 | 1.26 | 4.04 | 1.38 | 3.82 | 1.51 | 3.61 | 1.63 | 3.40 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 0.93 | 4.66 | 1.07 | 4.44 | 1.21 | 4.23 | 1.34 | 4.01 | 1.48 | 3.79 | 1.62 | 3.58 | 1.76 | 3.36 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 0.97 | 4.65 | 1.13 | 4.43 | 1.28 | 4.20 | 1.43 | 3.98 | 1.58 | 3.76 | 1.73 | 3.54 | 1.88 | 3.32 | 2.04 | 3.10 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.88 | 4.09 | 0.98 | 3.97 | 1.09 | 3.85 | 1.19 | 3.72 | 1.30 | 3.60 | 1.40 | 3.48 | 1.51 | 3.35 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.92 | 4.06 | 1.04 | 3.93 | 1.17 | 3.80 | 1.29 | 3.67 | 1.41 | 3.53 | 1.53 | 3.40 | 1.66 | 3.27 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 0.97 | 4.04 | 1.11 | 3.89 | 1.25 | 3.75 | 1.39 | 3.61 | 1.53 | 3.47 | 1.67 | 3.33 | 1.81 | 3.19 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.02 | 4.01 | 1.18 | 3.86 | 1.34 | 3.71 | 1.49 | 3.55 | 1.65 | 3.40 | 1.81 | 3.25 | 1.96 | 3.10 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.91 | 4.09 | 1.01 | 3.97 | 1.11 | 3.85 | 1.21 | 3.72 | 1.31 | 3.60 | 1.41 | 3.48 | 1.51 | 3.35 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.96 | 4.06 | 1.08 | 3.93 | 1.20 | 3.80 | 1.31 | 3.67 | 1.43 | 3.53 | 1.55 | 3.40 | 1.66 | 3.27 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.01 | 4.04 | 1.15 | 3.89 | 1.28 | 3.75 | 1.41 | 3.61 | 1.55 | 3.47 | 1.68 | 3.33 | 1.82 | 3.19 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.06 | 4.01 | 1.21 | 3.86 | 1.37 | 3.71 | 1.52 | 3.55 | 1.67 | 3.40 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 3.10 | 2.12 | 2.95 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.95 | 3.50 | 1.05 | 3.46 | 1.14 | 3.43 | 1.23 | 3.39 | 1.33 | 3.35 | 1.42 | 3.31 | 1.52 | 3.27 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.00 | 3.48 | 1.11 | 3.43 | 1.23 | 3.38 | 1.34 | 3.33 | 1.45 | 3.28 | 1.56 | 3.23 | 1.67 | 3.19 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.05 | 3.45 | 1.18 | 3.39 | 1.31 | 3.33 | 1.44 | 3.27 | 1.57 | 3.22 | 1.69 | 3.16 | 1.82 | 3.10 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.11 | 3.42 | 1.25 | 3.35 | 1.40 | 3.29 | 1.54 | 3.22 | 1.69 | 3.15 | 1.83 | 3.08 | 1.98 | 3.02 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.01 | 3.50 | 1.09 | 3.46 | 1.18 | 3.43 | 1.27 | 3.39 | 1.35 | 3.35 | 1.44 | 3.31 | 1.52 | 3.27 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.06 | 3.48 | 1.16 | 3.43 | 1.27 | 3.38 | 1.37 | 3.33 | 1.47 | 3.28 | 1.57 | 3.23 | 1.68 | 3.19 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.11 | 3.45 | 1.23 | 3.39 | 1.35 | 3.33 | 1.47 | 3.27 | 1.59 | 3.22 | 1.71 | 3.16 | 1.83 | 3.10 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.16 | 3.42 | 1.30 | 3.35 | 1.44 | 3.29 | 1.57 | 3.22 | 1.71 | 3.15 | 1.85 | 3.08 | 1.98 | 3.02 | 2.12 | 2.95 |

附录B.2-2  B06级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.85 | 4.76 | 0.96 | 4.54 | 1.07 | 4.32 | 1.18 | 4.10 | 1.29 | 3.88 | 1.39 | 3.67 | 1.50 | 3.45 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.90 | 4.74 | 1.02 | 4.52 | 1.14 | 4.30 | 1.26 | 4.08 | 1.39 | 3.85 | 1.51 | 3.63 | 1.63 | 3.41 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 0.94 | 4.73 | 1.08 | 4.50 | 1.21 | 4.28 | 1.35 | 4.05 | 1.48 | 3.82 | 1.62 | 3.60 | 1.76 | 3.37 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 0.98 | 4.72 | 1.13 | 4.49 | 1.28 | 4.25 | 1.43 | 4.02 | 1.58 | 3.79 | 1.73 | 3.56 | 1.89 | 3.33 | 2.04 | 3.10 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.90 | 4.76 | 1.00 | 4.54 | 1.10 | 4.32 | 1.20 | 4.10 | 1.30 | 3.88 | 1.41 | 3.67 | 1.51 | 3.45 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.94 | 4.74 | 1.05 | 4.52 | 1.17 | 4.30 | 1.29 | 4.08 | 1.40 | 3.85 | 1.52 | 3.63 | 1.64 | 3.41 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 0.98 | 4.73 | 1.11 | 4.50 | 1.24 | 4.28 | 1.37 | 4.05 | 1.50 | 3.82 | 1.63 | 3.60 | 1.76 | 3.37 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 1.02 | 4.72 | 1.17 | 4.49 | 1.31 | 4.25 | 1.46 | 4.02 | 1.60 | 3.79 | 1.75 | 3.56 | 1.89 | 3.33 | 2.04 | 3.10 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.92 | 4.15 | 1.02 | 4.02 | 1.12 | 3.89 | 1.21 | 3.76 | 1.31 | 3.63 | 1.41 | 3.49 | 1.51 | 3.36 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.97 | 4.13 | 1.08 | 3.98 | 1.20 | 3.84 | 1.32 | 3.70 | 1.43 | 3.56 | 1.55 | 3.42 | 1.66 | 3.28 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.02 | 4.10 | 1.15 | 3.95 | 1.29 | 3.80 | 1.42 | 3.65 | 1.55 | 3.50 | 1.68 | 3.35 | 1.82 | 3.19 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.07 | 4.07 | 1.22 | 3.91 | 1.37 | 3.75 | 1.52 | 3.59 | 1.67 | 3.43 | 1.82 | 3.27 | 1.97 | 3.11 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.97 | 4.15 | 1.06 | 4.02 | 1.15 | 3.89 | 1.24 | 3.76 | 1.33 | 3.63 | 1.43 | 3.49 | 1.52 | 3.36 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.02 | 4.13 | 1.13 | 3.98 | 1.24 | 3.84 | 1.34 | 3.70 | 1.45 | 3.56 | 1.56 | 3.42 | 1.67 | 3.28 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.07 | 4.10 | 1.19 | 3.95 | 1.32 | 3.80 | 1.45 | 3.65 | 1.57 | 3.50 | 1.70 | 3.35 | 1.82 | 3.19 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.12 | 4.07 | 1.26 | 3.91 | 1.41 | 3.75 | 1.55 | 3.59 | 1.69 | 3.43 | 1.83 | 3.27 | 1.98 | 3.11 | 2.12 | 2.95 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 1.01 | 3.55 | 1.09 | 3.51 | 1.18 | 3.46 | 1.27 | 3.41 | 1.35 | 3.37 | 1.44 | 3.32 | 1.52 | 3.28 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.06 | 3.52 | 1.16 | 3.47 | 1.27 | 3.41 | 1.37 | 3.36 | 1.47 | 3.30 | 1.57 | 3.25 | 1.68 | 3.19 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.11 | 3.50 | 1.23 | 3.43 | 1.35 | 3.37 | 1.47 | 3.30 | 1.59 | 3.24 | 1.71 | 3.17 | 1.83 | 3.11 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.16 | 3.47 | 1.30 | 3.39 | 1.44 | 3.32 | 1.57 | 3.25 | 1.71 | 3.17 | 1.85 | 3.10 | 1.98 | 3.02 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.06 | 3.55 | 1.14 | 3.51 | 1.22 | 3.46 | 1.30 | 3.41 | 1.38 | 3.37 | 1.45 | 3.32 | 1.53 | 3.28 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.12 | 3.52 | 1.21 | 3.47 | 1.31 | 3.41 | 1.40 | 3.36 | 1.50 | 3.30 | 1.59 | 3.25 | 1.69 | 3.19 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.17 | 3.50 | 1.28 | 3.43 | 1.39 | 3.37 | 1.50 | 3.30 | 1.61 | 3.24 | 1.73 | 3.17 | 1.84 | 3.11 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.22 | 3.47 | 1.35 | 3.39 | 1.48 | 3.32 | 1.60 | 3.25 | 1.73 | 3.17 | 1.86 | 3.10 | 1.99 | 3.02 | 2.12 | 2.95 |

附录B.2-3  B07级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.89 | 4.82 | 0.99 | 4.59 | 1.10 | 4.37 | 1.20 | 4.14 | 1.30 | 3.91 | 1.40 | 3.68 | 1.51 | 3.46 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.93 | 4.81 | 1.05 | 4.57 | 1.17 | 4.34 | 1.28 | 4.11 | 1.40 | 3.88 | 1.52 | 3.65 | 1.63 | 3.42 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 0.97 | 4.79 | 1.11 | 4.56 | 1.24 | 4.32 | 1.37 | 4.09 | 1.50 | 3.85 | 1.63 | 3.61 | 1.76 | 3.38 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 1.02 | 4.78 | 1.16 | 4.54 | 1.31 | 4.30 | 1.45 | 4.06 | 1.60 | 3.82 | 1.74 | 3.58 | 1.89 | 3.34 | 2.04 | 3.10 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.94 | 4.82 | 1.03 | 4.59 | 1.13 | 4.37 | 1.23 | 4.14 | 1.32 | 3.91 | 1.42 | 3.68 | 1.51 | 3.46 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 0.98 | 4.81 | 1.09 | 4.57 | 1.20 | 4.34 | 1.31 | 4.11 | 1.42 | 3.88 | 1.53 | 3.65 | 1.64 | 3.42 | 1.75 | 3.19 |
|  |  |  | 0.20 | 1.02 | 4.79 | 1.15 | 4.56 | 1.27 | 4.32 | 1.40 | 4.09 | 1.52 | 3.85 | 1.65 | 3.61 | 1.77 | 3.38 | 1.89 | 3.14 |
|  |  |  | 0.30 | 1.07 | 4.78 | 1.20 | 4.54 | 1.34 | 4.30 | 1.48 | 4.06 | 1.62 | 3.82 | 1.76 | 3.58 | 1.90 | 3.34 | 2.04 | 3.10 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.96 | 4.21 | 1.05 | 4.07 | 1.15 | 3.93 | 1.24 | 3.79 | 1.33 | 3.65 | 1.42 | 3.51 | 1.52 | 3.37 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.01 | 4.18 | 1.12 | 4.03 | 1.23 | 3.88 | 1.34 | 3.73 | 1.45 | 3.58 | 1.56 | 3.44 | 1.67 | 3.29 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.06 | 4.15 | 1.19 | 4.00 | 1.32 | 3.84 | 1.44 | 3.68 | 1.57 | 3.52 | 1.70 | 3.36 | 1.82 | 3.20 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.11 | 4.13 | 1.26 | 3.96 | 1.40 | 3.79 | 1.54 | 3.62 | 1.69 | 3.45 | 1.83 | 3.29 | 1.98 | 3.12 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.02 | 4.21 | 1.10 | 4.07 | 1.19 | 3.93 | 1.27 | 3.79 | 1.36 | 3.65 | 1.44 | 3.51 | 1.53 | 3.37 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.07 | 4.18 | 1.17 | 4.03 | 1.27 | 3.88 | 1.37 | 3.73 | 1.47 | 3.58 | 1.58 | 3.44 | 1.68 | 3.29 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.06 | 4.15 | 1.19 | 4.00 | 1.32 | 3.84 | 1.44 | 3.68 | 1.57 | 3.52 | 1.70 | 3.36 | 1.82 | 3.20 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.17 | 4.13 | 1.30 | 3.96 | 1.44 | 3.79 | 1.58 | 3.62 | 1.71 | 3.45 | 1.85 | 3.29 | 1.98 | 3.12 | 2.12 | 2.95 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 1.06 | 3.59 | 1.14 | 3.54 | 1.22 | 3.49 | 1.30 | 3.44 | 1.38 | 3.39 | 1.45 | 3.33 | 1.53 | 3.28 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.12 | 3.57 | 1.21 | 3.50 | 1.31 | 3.44 | 1.40 | 3.38 | 1.50 | 3.32 | 1.59 | 3.26 | 1.69 | 3.20 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.17 | 3.54 | 1.28 | 3.47 | 1.39 | 3.40 | 1.50 | 3.33 | 1.61 | 3.26 | 1.73 | 3.19 | 1.84 | 3.11 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.22 | 3.51 | 1.35 | 3.43 | 1.48 | 3.35 | 1.60 | 3.27 | 1.73 | 3.19 | 1.86 | 3.11 | 1.99 | 3.03 | 2.12 | 2.95 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.13 | 3.59 | 1.20 | 3.54 | 1.27 | 3.49 | 1.33 | 3.44 | 1.40 | 3.39 | 1.47 | 3.33 | 1.54 | 3.28 | 1.61 | 3.23 |
|  |  |  | 0.10 | 1.18 | 3.57 | 1.26 | 3.50 | 1.35 | 3.44 | 1.44 | 3.38 | 1.52 | 3.32 | 1.61 | 3.26 | 1.69 | 3.20 | 1.78 | 3.14 |
|  |  |  | 0.20 | 1.23 | 3.54 | 1.33 | 3.47 | 1.44 | 3.40 | 1.54 | 3.33 | 1.64 | 3.26 | 1.74 | 3.19 | 1.85 | 3.11 | 1.95 | 3.04 |
|  |  |  | 0.30 | 1.28 | 3.51 | 1.40 | 3.43 | 1.52 | 3.35 | 1.64 | 3.27 | 1.76 | 3.19 | 1.88 | 3.11 | 2.00 | 3.03 | 2.12 | 2.95 |

附录B.2-4  B05级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（100厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.63 | 4.99 | 0.68 | 4.88 | 0.73 | 4.78 | 0.78 | 4.67 | 0.83 | 4.56 | 0.89 | 4.45 | 0.94 | 4.35 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.68 | 4.96 | 0.75 | 4.84 | 0.82 | 4.73 | 0.89 | 4.61 | 0.96 | 4.49 | 1.03 | 4.38 | 1.10 | 4.26 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.73 | 4.93 | 0.82 | 4.81 | 0.91 | 4.68 | 1.00 | 4.55 | 1.09 | 4.43 | 1.17 | 4.30 | 1.26 | 4.18 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.79 | 4.90 | 0.89 | 4.77 | 1.00 | 4.63 | 1.11 | 4.50 | 1.21 | 4.36 | 1.32 | 4.23 | 1.42 | 4.09 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.66 | 4.99 | 0.71 | 4.88 | 0.76 | 4.78 | 0.80 | 4.67 | 0.85 | 4.56 | 0.90 | 4.45 | 0.94 | 4.35 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.72 | 4.96 | 0.78 | 4.84 | 0.85 | 4.73 | 0.91 | 4.61 | 0.98 | 4.49 | 1.04 | 4.38 | 1.11 | 4.26 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.77 | 4.93 | 0.85 | 4.81 | 0.94 | 4.68 | 1.02 | 4.55 | 1.10 | 4.43 | 1.18 | 4.30 | 1.27 | 4.18 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.82 | 4.90 | 0.92 | 4.77 | 1.03 | 4.63 | 1.13 | 4.50 | 1.23 | 4.36 | 1.33 | 4.23 | 1.43 | 4.09 | 1.53 | 3.96 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.68 | 4.39 | 0.73 | 4.37 | 0.77 | 4.35 | 0.81 | 4.33 | 0.86 | 4.31 | 0.90 | 4.28 | 0.95 | 4.26 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.74 | 4.37 | 0.80 | 4.33 | 0.86 | 4.30 | 0.92 | 4.27 | 0.98 | 4.24 | 1.05 | 4.21 | 1.11 | 4.18 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.79 | 4.34 | 0.87 | 4.30 | 0.95 | 4.26 | 1.03 | 4.21 | 1.11 | 4.17 | 1.19 | 4.13 | 1.27 | 4.09 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.84 | 4.31 | 0.94 | 4.26 | 1.04 | 4.21 | 1.14 | 4.16 | 1.24 | 4.11 | 1.33 | 4.06 | 1.43 | 4.01 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.72 | 4.39 | 0.76 | 4.37 | 0.80 | 4.35 | 0.84 | 4.33 | 0.88 | 4.31 | 0.91 | 4.28 | 0.95 | 4.26 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.78 | 4.37 | 0.83 | 4.33 | 0.89 | 4.30 | 0.95 | 4.27 | 1.00 | 4.24 | 1.06 | 4.21 | 1.11 | 4.18 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.83 | 4.34 | 0.91 | 4.30 | 0.98 | 4.26 | 1.05 | 4.21 | 1.13 | 4.17 | 1.20 | 4.13 | 1.28 | 4.09 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.89 | 4.31 | 0.98 | 4.26 | 1.07 | 4.21 | 1.16 | 4.16 | 1.25 | 4.11 | 1.35 | 4.06 | 1.44 | 4.01 | 1.53 | 3.96 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.77 | 3.81 | 0.80 | 3.87 | 0.83 | 3.93 | 0.86 | 3.99 | 0.89 | 4.05 | 0.93 | 4.12 | 0.96 | 4.18 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.82 | 3.78 | 0.87 | 3.83 | 0.92 | 3.88 | 0.97 | 3.94 | 1.02 | 3.99 | 1.07 | 4.04 | 1.12 | 4.09 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.87 | 3.75 | 0.94 | 3.79 | 1.01 | 3.84 | 1.08 | 3.88 | 1.15 | 3.92 | 1.21 | 3.96 | 1.28 | 4.01 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.93 | 3.72 | 1.01 | 3.75 | 1.10 | 3.79 | 1.19 | 3.82 | 1.27 | 3.85 | 1.36 | 3.89 | 1.44 | 3.92 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.82 | 3.81 | 0.85 | 3.87 | 0.87 | 3.93 | 0.89 | 3.99 | 0.92 | 4.05 | 0.94 | 4.12 | 0.97 | 4.18 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.88 | 3.78 | 0.92 | 3.83 | 0.96 | 3.88 | 1.00 | 3.94 | 1.04 | 3.99 | 1.09 | 4.04 | 1.13 | 4.09 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.93 | 3.75 | 0.99 | 3.79 | 1.05 | 3.84 | 1.11 | 3.88 | 1.17 | 3.92 | 1.23 | 3.96 | 1.29 | 4.01 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.98 | 3.72 | 1.06 | 3.75 | 1.14 | 3.79 | 1.22 | 3.82 | 1.30 | 3.85 | 1.37 | 3.89 | 1.45 | 3.92 | 1.53 | 3.96 |

附录B 2--5  B06级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（100厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.67 | 5.06 | 0.71 | 4.94 | 0.76 | 4.83 | 0.81 | 4.71 | 0.85 | 4.59 | 0.90 | 4.47 | 0.94 | 4.36 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.72 | 5.03 | 0.79 | 4.90 | 0.85 | 4.78 | 0.91 | 4.65 | 0.98 | 4.52 | 1.04 | 4.40 | 1.11 | 4.27 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.78 | 5.00 | 0.86 | 4.87 | 0.94 | 4.73 | 1.02 | 4.59 | 1.10 | 4.46 | 1.19 | 4.32 | 1.27 | 4.19 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.83 | 4.97 | 0.93 | 4.83 | 1.03 | 4.68 | 1.13 | 4.54 | 1.23 | 4.39 | 1.33 | 4.25 | 1.43 | 4.10 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.71 | 5.06 | 0.75 | 4.94 | 0.79 | 4.83 | 0.83 | 4.71 | 0.87 | 4.59 | 0.91 | 4.47 | 0.95 | 4.36 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.76 | 5.03 | 0.82 | 4.90 | 0.88 | 4.78 | 0.94 | 4.65 | 1.00 | 4.52 | 1.05 | 4.40 | 1.11 | 4.27 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.82 | 5.00 | 0.89 | 4.87 | 0.97 | 4.73 | 1.05 | 4.59 | 1.12 | 4.46 | 1.20 | 4.32 | 1.27 | 4.19 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.87 | 4.97 | 0.97 | 4.83 | 1.06 | 4.68 | 1.15 | 4.54 | 1.25 | 4.39 | 1.34 | 4.25 | 1.44 | 4.10 | 1.53 | 3.96 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.73 | 4.46 | 0.77 | 4.43 | 0.81 | 4.40 | 0.84 | 4.36 | 0.88 | 4.33 | 0.92 | 4.30 | 0.95 | 4.27 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.79 | 4.43 | 0.84 | 4.39 | 0.90 | 4.35 | 0.95 | 4.31 | 1.01 | 4.27 | 1.06 | 4.23 | 1.12 | 4.19 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.84 | 4.40 | 0.91 | 4.35 | 0.99 | 4.30 | 1.06 | 4.25 | 1.13 | 4.20 | 1.20 | 4.15 | 1.28 | 4.10 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.89 | 4.37 | 0.98 | 4.31 | 1.08 | 4.25 | 1.17 | 4.19 | 1.26 | 4.13 | 1.35 | 4.07 | 1.44 | 4.01 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.78 | 4.46 | 0.81 | 4.43 | 0.84 | 4.40 | 0.87 | 4.36 | 0.90 | 4.33 | 0.93 | 4.30 | 0.96 | 4.27 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.83 | 4.43 | 0.88 | 4.39 | 0.93 | 4.35 | 0.98 | 4.31 | 1.03 | 4.27 | 1.07 | 4.23 | 1.12 | 4.19 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.89 | 4.40 | 0.95 | 4.35 | 1.02 | 4.30 | 1.09 | 4.25 | 1.15 | 4.20 | 1.22 | 4.15 | 1.28 | 4.10 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.94 | 4.37 | 1.03 | 4.31 | 1.11 | 4.25 | 1.19 | 4.19 | 1.28 | 4.13 | 1.36 | 4.07 | 1.45 | 4.01 | 1.53 | 3.96 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.82 | 3.86 | 0.85 | 3.91 | 0.87 | 3.97 | 0.89 | 4.02 | 0.92 | 4.08 | 0.94 | 4.13 | 0.97 | 4.19 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.88 | 3.83 | 0.92 | 3.87 | 0.96 | 3.92 | 1.00 | 3.96 | 1.04 | 4.01 | 1.09 | 4.05 | 1.13 | 4.10 | 1.17 | 4.24 |
|  |  |  | 0.20 | 0.93 | 3.80 | 0.99 | 3.83 | 1.05 | 3.87 | 1.11 | 3.91 | 1.17 | 3.94 | 1.23 | 3.98 | 1.29 | 4.01 | 1.35 | 4.15 |
|  |  |  | 0.30 | 0.98 | 3.77 | 1.06 | 3.80 | 1.14 | 3.82 | 1.22 | 3.85 | 1.30 | 3.88 | 1.37 | 3.90 | 1.45 | 3.93 | 1.53 | 4.05 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.88 | 3.86 | 0.89 | 3.91 | 0.91 | 3.97 | 0.93 | 4.02 | 0.94 | 4.08 | 0.96 | 4.13 | 0.97 | 4.19 | 0.99 | 3.96 |
|  |  |  | 0.10 | 0.93 | 3.83 | 0.97 | 3.87 | 1.00 | 3.92 | 1.03 | 3.96 | 1.07 | 4.01 | 1.10 | 4.05 | 1.14 | 4.10 | 1.17 | 4.24 |
|  |  |  | 0.20 | 0.99 | 3.80 | 1.04 | 3.83 | 1.09 | 3.87 | 1.14 | 3.91 | 1.19 | 3.94 | 1.25 | 3.98 | 1.30 | 4.01 | 1.35 | 4.15 |
|  |  |  | 0.30 | 1.04 | 3.77 | 1.11 | 3.80 | 1.18 | 3.82 | 1.25 | 3.85 | 1.32 | 3.88 | 1.39 | 3.90 | 1.46 | 3.93 | 1.53 | 4.05 |

附录B.2-6  B07级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（100厚B04加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 5.12 | 0.74 | 5.00 | 0.79 | 4.87 | 0.83 | 4.74 | 0.87 | 4.62 | 0.91 | 4.49 | 0.95 | 4.37 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.76 | 5.09 | 0.82 | 4.96 | 0.88 | 4.82 | 0.93 | 4.69 | 0.99 | 4.55 | 1.05 | 4.42 | 1.11 | 4.28 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.81 | 5.07 | 0.89 | 4.92 | 0.97 | 4.78 | 1.04 | 4.63 | 1.12 | 4.49 | 1.20 | 4.34 | 1.27 | 4.20 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.87 | 5.04 | 0.96 | 4.88 | 1.06 | 4.73 | 1.15 | 4.57 | 1.25 | 4.42 | 1.34 | 4.26 | 1.44 | 4.11 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 5.12 | 0.79 | 5.00 | 0.82 | 4.87 | 0.85 | 4.74 | 0.89 | 4.62 | 0.92 | 4.49 | 0.96 | 4.37 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.81 | 5.09 | 0.86 | 4.96 | 0.91 | 4.82 | 0.96 | 4.69 | 1.01 | 4.55 | 1.07 | 4.42 | 1.12 | 4.28 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.86 | 5.07 | 0.93 | 4.92 | 1.00 | 4.78 | 1.07 | 4.63 | 1.14 | 4.49 | 1.21 | 4.34 | 1.28 | 4.20 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.91 | 5.04 | 1.00 | 4.88 | 1.09 | 4.73 | 1.18 | 4.57 | 1.27 | 4.42 | 1.35 | 4.26 | 1.44 | 4.11 | 1.53 | 3.96 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.77 | 4.51 | 0.80 | 4.47 | 0.84 | 4.44 | 0.87 | 4.40 | 0.90 | 4.36 | 0.93 | 4.32 | 0.96 | 4.28 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.83 | 4.48 | 0.88 | 4.44 | 0.93 | 4.39 | 0.97 | 4.34 | 1.02 | 4.29 | 1.07 | 4.24 | 1.12 | 4.19 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.88 | 4.46 | 0.95 | 4.40 | 1.02 | 4.34 | 1.08 | 4.28 | 1.15 | 4.22 | 1.22 | 4.17 | 1.28 | 4.11 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.94 | 4.43 | 1.02 | 4.36 | 1.11 | 4.29 | 1.19 | 4.23 | 1.28 | 4.16 | 1.36 | 4.09 | 1.45 | 4.02 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.83 | 4.51 | 0.85 | 4.47 | 0.88 | 4.44 | 0.90 | 4.40 | 0.92 | 4.36 | 0.94 | 4.32 | 0.97 | 4.28 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.88 | 4.48 | 0.92 | 4.44 | 0.97 | 4.39 | 1.01 | 4.34 | 1.05 | 4.29 | 1.09 | 4.24 | 1.13 | 4.19 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.94 | 4.46 | 1.00 | 4.40 | 1.06 | 4.34 | 1.11 | 4.28 | 1.17 | 4.22 | 1.23 | 4.17 | 1.29 | 4.11 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 0.99 | 4.43 | 1.07 | 4.36 | 1.15 | 4.29 | 1.22 | 4.23 | 1.30 | 4.16 | 1.38 | 4.09 | 1.45 | 4.02 | 1.53 | 3.96 |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.88 | 3.90 | 0.89 | 3.95 | 0.91 | 4.00 | 0.93 | 4.04 | 0.94 | 4.09 | 0.96 | 4.14 | 0.97 | 4.19 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 0.93 | 3.87 | 0.97 | 3.91 | 1.00 | 3.95 | 1.03 | 3.99 | 1.07 | 4.03 | 1.10 | 4.07 | 1.14 | 4.11 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 0.99 | 3.84 | 1.04 | 3.87 | 1.09 | 3.90 | 1.14 | 3.93 | 1.19 | 3.96 | 1.25 | 3.99 | 1.30 | 4.02 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 1.04 | 3.81 | 1.11 | 3.83 | 1.18 | 3.85 | 1.25 | 3.87 | 1.32 | 3.89 | 1.39 | 3.91 | 1.46 | 3.93 | 1.53 | 3.96 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.94 | 3.90 | 0.95 | 3.95 | 0.96 | 4.00 | 0.96 | 4.04 | 0.97 | 4.09 | 0.98 | 4.14 | 0.98 | 4.19 | 0.99 | 4.24 |
|  |  |  | 0.10 | 1.00 | 3.87 | 1.02 | 3.91 | 1.05 | 3.95 | 1.07 | 3.99 | 1.10 | 4.03 | 1.12 | 4.07 | 1.15 | 4.11 | 1.17 | 4.15 |
|  |  |  | 0.20 | 1.05 | 3.84 | 1.09 | 3.87 | 1.14 | 3.90 | 1.18 | 3.93 | 1.22 | 3.96 | 1.26 | 3.99 | 1.31 | 4.02 | 1.35 | 4.05 |
|  |  |  | 0.30 | 1.10 | 3.81 | 1.16 | 3.83 | 1.23 | 3.85 | 1.29 | 3.87 | 1.35 | 3.89 | 1.41 | 3.91 | 1.47 | 3.93 | 1.53 | 3.96 |

- 附录B.2-7  B05级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.80 | 4.64 | 0.91 | 4.41 | 1.02 | 4.19 | 1.12 | 3.97 | 1.23 | 3.74 | 1.34 | 3.52 | 1.45 | 3.29 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.10 | 0.84 | 4.63 | 0.96 | 4.40 | 1.09 | 4.18 | 1.21 | 3.95 | 1.34 | 3.72 | 1.46 | 3.50 | 1.58 | 3.27 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.89 | 4.62 | 1.02 | 4.39 | 1.16 | 4.16 | 1.30 | 3.93 | 1.44 | 3.70 | 1.58 | 3.47 | 1.72 | 3.24 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.01 | 4.75 | 1.15 | 4.49 | 1.29 | 4.24 | 1.43 | 3.99 | 1.57 | 3.74 | 1.72 | 3.49 | 1.86 | 3.24 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.87 | 4.64 | 0.98 | 4.41 | 1.10 | 4.19 | 1.21 | 3.97 | 1.33 | 3.74 | 1.44 | 3.52 | 1.56 | 3.29 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.91 | 4.63 | 1.03 | 4.40 | 1.16 | 4.18 | 1.29 | 3.95 | 1.42 | 3.72 | 1.55 | 3.50 | 1.68 | 3.27 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.95 | 4.62 | 1.09 | 4.39 | 1.23 | 4.16 | 1.37 | 3.93 | 1.52 | 3.70 | 1.66 | 3.47 | 1.80 | 3.24 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.06 | 4.75 | 1.19 | 4.49 | 1.33 | 4.24 | 1.46 | 3.99 | 1.60 | 3.74 | 1.73 | 3.49 | 1.87 | 3.24 | 2.08 | 2.99 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.85 | 4.04 | 0.95 | 3.90 | 1.06 | 3.77 | 1.16 | 3.63 | 1.26 | 3.49 | 1.36 | 3.35 | 1.46 | 3.21 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.90 | 4.03 | 1.01 | 3.89 | 1.13 | 3.75 | 1.24 | 3.61 | 1.36 | 3.47 | 1.48 | 3.33 | 1.59 | 3.18 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.94 | 4.03 | 1.07 | 3.88 | 1.20 | 3.74 | 1.33 | 3.59 | 1.46 | 3.45 | 1.59 | 3.30 | 1.72 | 3.16 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 0.99 | 4.02 | 1.13 | 3.87 | 1.28 | 3.72 | 1.42 | 3.58 | 1.57 | 3.43 | 1.71 | 3.28 | 1.86 | 3.13 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.93 | 4.04 | 1.03 | 3.90 | 1.14 | 3.77 | 1.25 | 3.63 | 1.35 | 3.49 | 1.46 | 3.35 | 1.56 | 3.21 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.97 | 4.03 | 1.09 | 3.89 | 1.21 | 3.75 | 1.33 | 3.61 | 1.45 | 3.47 | 1.57 | 3.33 | 1.69 | 3.18 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.01 | 4.03 | 1.14 | 3.88 | 1.28 | 3.74 | 1.41 | 3.59 | 1.54 | 3.45 | 1.68 | 3.30 | 1.81 | 3.16 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.05 | 4.02 | 1.20 | 3.87 | 1.34 | 3.72 | 1.49 | 3.58 | 1.64 | 3.43 | 1.78 | 3.28 | 1.93 | 3.13 | 2.08 | 2.99 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.94 | 3.46 | 1.03 | 3.40 | 1.12 | 3.35 | 1.20 | 3.29 | 1.29 | 3.24 | 1.38 | 3.18 | 1.47 | 3.13 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.98 | 3.45 | 1.08 | 3.39 | 1.19 | 3.33 | 1.29 | 3.27 | 1.40 | 3.22 | 1.50 | 3.16 | 1.60 | 3.10 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.03 | 3.44 | 1.14 | 3.38 | 1.26 | 3.32 | 1.38 | 3.26 | 1.50 | 3.20 | 1.62 | 3.14 | 1.74 | 3.07 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.07 | 3.43 | 1.20 | 3.37 | 1.34 | 3.30 | 1.47 | 3.24 | 1.60 | 3.18 | 1.73 | 3.11 | 1.87 | 3.05 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.03 | 3.46 | 1.12 | 3.40 | 1.21 | 3.35 | 1.30 | 3.29 | 1.39 | 3.24 | 1.49 | 3.18 | 1.58 | 3.13 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.07 | 3.45 | 1.17 | 3.39 | 1.28 | 3.33 | 1.38 | 3.27 | 1.49 | 3.22 | 1.59 | 3.16 | 1.70 | 3.10 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.11 | 3.44 | 1.23 | 3.38 | 1.35 | 3.32 | 1.47 | 3.26 | 1.58 | 3.20 | 1.70 | 3.14 | 1.82 | 3.07 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.15 | 3.43 | 1.28 | 3.37 | 1.41 | 3.30 | 1.55 | 3.24 | 1.68 | 3.18 | 1.81 | 3.11 | 1.95 | 3.05 | 2.08 | 2.99 |

附录B.2-8  B06级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.84 | 4.71 | 0.94 | 4.47 | 1.05 | 4.24 | 1.15 | 4.01 | 1.25 | 3.77 | 1.35 | 3.54 | 1.46 | 3.30 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.88 | 4.70 | 1.00 | 4.46 | 1.12 | 4.23 | 1.24 | 3.99 | 1.35 | 3.75 | 1.47 | 3.52 | 1.59 | 3.28 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.93 | 4.69 | 1.06 | 4.45 | 1.19 | 4.21 | 1.32 | 3.97 | 1.46 | 3.73 | 1.59 | 3.49 | 1.72 | 3.25 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 0.97 | 4.68 | 1.12 | 4.44 | 1.27 | 4.20 | 1.41 | 3.96 | 1.56 | 3.71 | 1.71 | 3.47 | 1.85 | 3.23 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.91 | 4.71 | 1.02 | 4.47 | 1.13 | 4.24 | 1.24 | 4.01 | 1.35 | 3.77 | 1.45 | 3.54 | 1.56 | 3.30 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.95 | 4.70 | 1.08 | 4.46 | 1.20 | 4.23 | 1.32 | 3.99 | 1.44 | 3.75 | 1.56 | 3.52 | 1.68 | 3.28 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.00 | 4.69 | 1.13 | 4.45 | 1.27 | 4.21 | 1.40 | 3.97 | 1.54 | 3.73 | 1.67 | 3.49 | 1.81 | 3.25 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.04 | 4.68 | 1.19 | 4.44 | 1.33 | 4.20 | 1.48 | 3.96 | 1.63 | 3.71 | 1.78 | 3.47 | 1.93 | 3.23 | 2.08 | 2.99 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.90 | 4.11 | 1.00 | 3.96 | 1.09 | 3.81 | 1.18 | 3.66 | 1.28 | 3.51 | 1.37 | 3.37 | 1.47 | 3.22 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.95 | 4.10 | 1.05 | 3.95 | 1.16 | 3.80 | 1.27 | 3.65 | 1.38 | 3.49 | 1.49 | 3.34 | 1.60 | 3.19 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.99 | 4.09 | 1.11 | 3.94 | 1.24 | 3.78 | 1.36 | 3.63 | 1.48 | 3.47 | 1.61 | 3.32 | 1.73 | 3.17 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.03 | 4.08 | 1.17 | 3.92 | 1.31 | 3.77 | 1.45 | 3.61 | 1.59 | 3.46 | 1.72 | 3.30 | 1.86 | 3.14 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.98 | 4.11 | 1.08 | 3.96 | 1.18 | 3.81 | 1.28 | 3.66 | 1.38 | 3.51 | 1.47 | 3.37 | 1.57 | 3.22 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.02 | 4.10 | 1.14 | 3.95 | 1.25 | 3.80 | 1.36 | 3.65 | 1.47 | 3.49 | 1.58 | 3.34 | 1.69 | 3.19 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.07 | 4.09 | 1.19 | 3.94 | 1.32 | 3.78 | 1.44 | 3.63 | 1.57 | 3.47 | 1.69 | 3.32 | 1.82 | 3.17 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.11 | 4.08 | 1.25 | 3.92 | 1.38 | 3.77 | 1.52 | 3.61 | 1.66 | 3.46 | 1.80 | 3.30 | 1.94 | 3.14 | 2.08 | 2.99 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.99 | 3.50 | 1.07 | 3.44 | 1.16 | 3.38 | 1.24 | 3.32 | 1.32 | 3.26 | 1.40 | 3.19 | 1.48 | 3.13 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.04 | 3.50 | 1.13 | 3.43 | 1.23 | 3.37 | 1.32 | 3.30 | 1.42 | 3.24 | 1.52 | 3.17 | 1.61 | 3.11 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.08 | 3.49 | 1.19 | 3.42 | 1.30 | 3.35 | 1.41 | 3.28 | 1.52 | 3.22 | 1.63 | 3.15 | 1.74 | 3.08 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.13 | 3.48 | 1.25 | 3.41 | 1.38 | 3.34 | 1.50 | 3.27 | 1.63 | 3.20 | 1.75 | 3.13 | 1.88 | 3.06 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.08 | 3.50 | 1.17 | 3.44 | 1.25 | 3.38 | 1.33 | 3.32 | 1.42 | 3.26 | 1.50 | 3.19 | 1.59 | 3.13 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.12 | 3.50 | 1.22 | 3.43 | 1.32 | 3.37 | 1.42 | 3.30 | 1.51 | 3.24 | 1.61 | 3.17 | 1.71 | 3.11 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.16 | 3.49 | 1.27 | 3.42 | 1.39 | 3.35 | 1.50 | 3.28 | 1.61 | 3.22 | 1.72 | 3.15 | 1.83 | 3.08 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.20 | 3.48 | 1.33 | 3.41 | 1.45 | 3.34 | 1.58 | 3.27 | 1.70 | 3.20 | 1.83 | 3.13 | 1.95 | 3.06 | 2.08 | 2.99 |

附录B.2-9  B07级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（50厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.91 | 4.77 | 1.02 | 4.53 | 1.13 | 4.29 | 1.23 | 4.04 | 1.34 | 3.80 | 1.45 | 3.56 | 1.56 | 3.31 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.10 | 0.92 | 4.76 | 1.03 | 4.52 | 1.14 | 4.27 | 1.26 | 4.03 | 1.37 | 3.78 | 1.48 | 3.53 | 1.59 | 3.29 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 0.96 | 4.75 | 1.09 | 4.51 | 1.22 | 4.26 | 1.34 | 4.01 | 1.47 | 3.76 | 1.60 | 3.51 | 1.73 | 3.26 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.01 | 4.75 | 1.15 | 4.49 | 1.29 | 4.24 | 1.43 | 3.99 | 1.57 | 3.74 | 1.72 | 3.49 | 1.86 | 3.24 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.96 | 4.77 | 1.06 | 4.53 | 1.16 | 4.29 | 1.26 | 4.04 | 1.36 | 3.80 | 1.47 | 3.56 | 1.57 | 3.31 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.00 | 4.76 | 1.11 | 4.52 | 1.23 | 4.27 | 1.34 | 4.03 | 1.46 | 3.78 | 1.57 | 3.53 | 1.69 | 3.29 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.04 | 4.75 | 1.17 | 4.51 | 1.30 | 4.26 | 1.43 | 4.01 | 1.55 | 3.76 | 1.68 | 3.51 | 1.81 | 3.26 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.08 | 4.75 | 1.22 | 4.49 | 1.36 | 4.24 | 1.51 | 3.99 | 1.65 | 3.74 | 1.79 | 3.49 | 1.94 | 3.24 | 2.08 | 2.99 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.98 | 4.16 | 1.08 | 4.01 | 1.18 | 3.85 | 1.27 | 3.69 | 1.37 | 3.54 | 1.47 | 3.38 | 1.52 | 3.23 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 0.99 | 4.15 | 1.09 | 3.99 | 1.19 | 3.84 | 1.30 | 3.68 | 1.40 | 3.52 | 1.50 | 3.36 | 1.60 | 3.20 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.03 | 4.09 | 1.15 | 3.94 | 1.27 | 3.78 | 1.38 | 3.63 | 1.50 | 3.47 | 1.62 | 3.34 | 1.74 | 3.18 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.08 | 4.14 | 1.21 | 3.97 | 1.34 | 3.81 | 1.47 | 3.64 | 1.60 | 3.48 | 1.74 | 3.31 | 1.87 | 3.15 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.03 | 4.16 | 1.12 | 4.01 | 1.22 | 3.85 | 1.31 | 3.69 | 1.40 | 3.54 | 1.49 | 3.38 | 1.58 | 3.23 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.07 | 4.15 | 1.18 | 3.99 | 1.28 | 3.84 | 1.39 | 3.68 | 1.49 | 3.52 | 1.60 | 3.36 | 1.70 | 3.20 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.11 | 4.15 | 1.23 | 3.98 | 1.35 | 3.82 | 1.47 | 3.66 | 1.59 | 3.50 | 1.71 | 3.34 | 1.82 | 3.18 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.16 | 4.14 | 1.29 | 3.97 | 1.42 | 3.81 | 1.55 | 3.64 | 1.68 | 3.48 | 1.81 | 3.31 | 1.95 | 3.15 | 2.08 | 2.99 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 1.08 | 3.55 | 1.17 | 3.48 | 1.25 | 3.41 | 1.33 | 3.34 | 1.42 | 3.27 | 1.50 | 3.21 | 153 | 3.14 | 1.56 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.09 | 3.54 | 1.18 | 3.47 | 1.27 | 3.40 | 1.36 | 3.33 | 1.44 | 3.25 | 1.53 | 3.18 | 1.62 | 3.11 | 1.71 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.14 | 3.53 | 1.24 | 3.46 | 1.34 | 3.38 | 1.44 | 3.31 | 1.55 | 3.23 | 1.65 | 3.16 | 1.75 | 3.09 | 1.85 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.18 | 3.52 | 1.30 | 3.44 | 1.42 | 3.37 | 1.53 | 3.29 | 1.65 | 3.22 | 1.77 | 3.14 | 1.88 | 3.06 | 2.00 | 2.99 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.15 | 3.55 | 1.22 | 3.48 | 1.30 | 3.41 | 1.37 | 3.34 | 1.45 | 3.27 | 1.52 | 3.21 | 1.60 | 3.14 | 1.67 | 3.07 |
|  |  |  | 0.10 | 1.19 | 3.54 | 1.27 | 3.47 | 1.36 | 3.40 | 1.45 | 3.33 | 1.54 | 3.25 | 1.63 | 3.18 | 1.72 | 3.11 | 1.81 | 3.04 |
|  |  |  | 0.20 | 1.23 | 3.53 | 1.33 | 3.46 | 1.43 | 3.38 | 1.53 | 3.31 | 1.64 | 3.23 | 1.74 | 3.16 | 1.84 | 3.09 | 1.94 | 3.01 |
|  |  |  | 0.30 | 1.27 | 3.52 | 1.38 | 3.44 | 1.50 | 3.37 | 1.61 | 3.29 | 1.73 | 3.22 | 1.85 | 3.14 | 1.96 | 3.06 | 2.08 | 2.99 |

附录B.2-10  B05级蒸压加气混凝土自保温墙体体系选用表（100厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.64 | 4.89 | 0.70 | 4.75 | 0.76 | 4.61 | 0.81 | 4.47 | 0.87 | 4.33 | 0.93 | 4.19 | 0.97 | 3.99 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.69 | 4.87 | 0.77 | 4.73 | 0.84 | 4.58 | 0.92 | 4.43 | 0.99 | 4.29 | 1.07 | 4.14 | 1.14 | 3.99 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.75 | 4.85 | 0.84 | 4.70 | 0.93 | 4.55 | 1.02 | 4.40 | 1.11 | 4.24 | 1.21 | 4.09 | 1.30 | 3.94 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.80 | 4.83 | 0.91 | 4.68 | 1.02 | 4.52 | 1.13 | 4.36 | 1.24 | 4.20 | 1.35 | 4.04 | 1.46 | 3.88 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.87 | 4.64 | 0.98 | 4.41 | 1.10 | 4.19 | 1.21 | 3.97 | 1.33 | 3.74 | 1.44 | 3.52 | 1.56 | 3.29 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.75 | 4.87 | 0.83 | 4.73 | 0.91 | 4.58 | 0.99 | 4.43 | 1.06 | 4.29 | 1.14 | 4.14 | 1.22 | 3.99 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.80 | 4.85 | 0.90 | 4.70 | 0.99 | 4.55 | 1.09 | 4.40 | 1.18 | 4.24 | 1.27 | 4.09 | 1.37 | 3.94 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.85 | 4.83 | 0.96 | 4.68 | 1.07 | 4.52 | 1.18 | 4.36 | 1.30 | 4.20 | 1.41 | 4.04 | 1.52 | 3.88 | 1.63 | 3.72 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 4.30 | 0.75 | 4.24 | 0.80 | 4.19 | 0.84 | 4.13 | 0.89 | 4.08 | 0.94 | 4.02 | 0.97 | 3.91 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.75 | 4.28 | 0.82 | 4.22 | 0.88 | 4.15 | 0.95 | 4.09 | 1.02 | 4.03 | 1.08 | 3.97 | 1.15 | 3.91 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.80 | 4.26 | 0.89 | 4.19 | 0.97 | 4.12 | 1.05 | 4.06 | 1.14 | 3.99 | 1.22 | 3.92 | 1.31 | 3.85 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.85 | 4.24 | 0.96 | 4.17 | 1.06 | 4.09 | 1.16 | 4.02 | 1.26 | 3.94 | 1.36 | 3.87 | 1.46 | 3.80 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.93 | 4.04 | 1.03 | 3.90 | 1.14 | 3.77 | 1.25 | 3.63 | 1.35 | 3.49 | 1.46 | 3.35 | 1.56 | 3.21 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.82 | 4.28 | 0.88 | 4.22 | 0.95 | 4.15 | 1.02 | 4.09 | 1.09 | 4.03 | 1.16 | 3.97 | 1.23 | 3.91 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.87 | 4.26 | 0.95 | 4.19 | 1.04 | 4.12 | 1.12 | 4.06 | 1.21 | 3.99 | 1.29 | 3.92 | 1.38 | 3.85 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.92 | 4.24 | 1.02 | 4.17 | 1.12 | 4.09 | 1.22 | 4.02 | 1.32 | 3.94 | 1.42 | 3.87 | 1.53 | 3.80 | 1.63 | 3.72 |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.78 | 3.71 | 0.82 | 3.74 | 0.86 | 3.77 | 0.89 | 3.79 | 0.93 | 3.82 | 0.97 | 3.85 | 1.00 | 3.87 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.83 | 3.69 | 0.89 | 3.71 | 0.94 | 3.73 | 1.00 | 3.76 | 1.05 | 3.78 | 1.11 | 3.80 | 1.16 | 3.83 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.89 | 3.67 | 0.96 | 3.69 | 1.03 | 3.70 | 1.10 | 3.72 | 1.17 | 3.74 | 1.25 | 3.75 | 1.32 | 3.77 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.94 | 3.65 | 1.03 | 3.66 | 1.12 | 3.67 | 1.21 | 3.68 | 1.30 | 3.69 | 1.39 | 3.70 | 1.48 | 3.71 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 1.03 | 3.46 | 1.12 | 3.40 | 1.21 | 3.35 | 1.30 | 3.29 | 1.39 | 3.24 | 1.49 | 3.18 | 1.58 | 3.13 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.91 | 3.69 | 0.97 | 3.71 | 1.02 | 3.73 | 1.08 | 3.76 | 1.13 | 3.78 | 1.19 | 3.80 | 1.24 | 3.83 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.96 | 3.67 | 1.03 | 3.69 | 1.11 | 3.70 | 1.18 | 3.72 | 1.25 | 3.74 | 1.32 | 3.75 | 1.39 | 3.77 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 1.01 | 3.65 | 1.10 | 3.66 | 1.19 | 3.67 | 1.28 | 3.68 | 1.36 | 3.69 | 1.45 | 3.70 | 1.54 | 3.71 | 1.63 | 3.72 |

附录B.2-11  B06级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（100厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.68 | 4.96 | 0.73 | 4.81 | 0.79 | 4.66 | 0.84 | 4.51 | 0.89 | 4.36 | 0.94 | 4.21 | 0.99 | 4.07 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.74 | 4.94 | 0.80 | 4.79 | 0.87 | 4.63 | 0.94 | 4.47 | 1.01 | 4.32 | 1.08 | 4.16 | 1.15 | 4.00 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.79 | 4.92 | 0.87 | 4.76 | 0.96 | 4.60 | 1.05 | 4.44 | 1.13 | 4.27 | 1.22 | 4.11 | 1.30 | 3.95 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.84 | 4.90 | 0.94 | 4.74 | 1.05 | 4.57 | 1.15 | 4.40 | 1.25 | 4.23 | 1.36 | 4.06 | 1.46 | 3.89 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 4.96 | 0.81 | 4.81 | 0.86 | 4.66 | 0.91 | 4.51 | 0.97 | 4.36 | 1.02 | 4.21 | 1.09 | 4.07 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.80 | 4.94 | 0.87 | 4.79 | 0.94 | 4.63 | 1.01 | 4.47 | 1.08 | 4.32 | 1.15 | 4.16 | 1.23 | 4.00 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.85 | 4.92 | 0.94 | 4.76 | 1.03 | 4.60 | 1.11 | 4.44 | 1.20 | 4.27 | 1.29 | 4.11 | 1.37 | 3.95 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.90 | 4.90 | 1.01 | 4.74 | 1.11 | 4.57 | 1.21 | 4.40 | 1.32 | 4.23 | 1.42 | 4.06 | 1.52 | 3.89 | 1.63 | 3.72 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.75 | 4.36 | 0.79 | 4.29 | 0.83 | 4.23 | 0.87 | 4.17 | 0.91 | 4.10 | 0.96 | 4.04 | 1.00 | 3.97 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.80 | 4.34 | 0.86 | 4.27 | 0.92 | 4.20 | 0.98 | 4.13 | 1.04 | 4.06 | 1.10 | 3.99 | 1.16 | 3.92 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.85 | 4.32 | 0.93 | 4.24 | 1.01 | 4.17 | 1.08 | 4.09 | 1.16 | 4.02 | 1.24 | 3.94 | 1.31 | 3.86 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.90 | 4.30 | 1.00 | 4.22 | 1.09 | 4.14 | 1.19 | 4.05 | 1.28 | 3.97 | 1.38 | 3.89 | 1.47 | 3.81 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.87 | 4.29 | 0.91 | 4.23 | 0.95 | 4.17 | 1.00 | 4.10 | 1.04 | 4.04 | 1.24 | 3.92 | 1.11 | 3.97 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.87 | 4.34 | 0.93 | 4.27 | 0.99 | 4.20 | 1.05 | 4.13 | 1.11 | 4.06 | 1.17 | 3.99 | 1.24 | 3.92 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.92 | 4.32 | 1.00 | 4.24 | 1.08 | 4.17 | 1.15 | 4.09 | 1.23 | 4.02 | 1.31 | 3.94 | 1.38 | 3.86 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.97 | 4.30 | 1.07 | 4.22 | 1.16 | 4.14 | 1.25 | 4.05 | 1.35 | 3.97 | 1.44 | 3.89 | 1.53 | 3.81 | 1.63 | 3.72 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.84 | 3.76 | 0.87 | 3.78 | 0.90 | 3.80 | 0.92 | 3.82 | 0.95 | 3.84 | 0.98 | 3.87 | 1.01 | 3.89 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.89 | 3.74 | 0.94 | 3.75 | 0.98 | 3.77 | 1.03 | 3.78 | 1.08 | 3.80 | 1.12 | 3.82 | 1.17 | 3.83 | 1.22 | 3.88 |
|  |  |  | 0.20 | 0.94 | 3.72 | 1.01 | 3.73 | 1.07 | 3.74 | 1.13 | 3.75 | 1.20 | 3.76 | 1.26 | 3.77 | 1.33 | 3.78 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.99 | 3.70 | 1.08 | 3.70 | 1.16 | 3.71 | 1.24 | 3.71 | 1.32 | 3.71 | 1.40 | 3.72 | 1.48 | 3.72 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.92 | 3.76 | 0.95 | 3.78 | 0.98 | 3.80 | 1.01 | 3.82 | 1.04 | 3.84 | 1.07 | 3.87 | 1.09 | 3.89 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.97 | 3.74 | 1.02 | 3.75 | 1.06 | 3.77 | 1.11 | 3.78 | 1.16 | 3.80 | 1.20 | 3.82 | 1.25 | 3.83 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 1.02 | 3.72 | 1.08 | 3.73 | 1.15 | 3.74 | 1.21 | 3.75 | 1.27 | 3.76 | 1.34 | 3.77 | 1.40 | 3.78 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 1.07 | 3.70 | 1.15 | 3.70 | 1.23 | 3.71 | 1.31 | 3.71 | 1.39 | 3.71 | 1.47 | 3.72 | 1.55 | 3.72 | 1.63 | 3.72 |

附录B.2-12  B07级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（100厚B05加气混凝土砌块处理热桥）

| 墙体厚度 | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.72 | 5.02 | 0.76 | 4.86 | 0.81 | 4.71 | 0.86 | 4.55 | 0.90 | 4.39 | 0.95 | 4.23 | 0.99 | 4.07 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.77 | 5.00 | 0.83 | 4.84 | 0.90 | 4.67 | 0.96 | 4.51 | 1.02 | 4.34 | 1.09 | 4.18 | 1.15 | 4.01 | 1.22 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.82 | 4.99 | 0.90 | 4.81 | 0.99 | 4.64 | 1.07 | 4.47 | 1.15 | 4.30 | 1.23 | 4.13 | 1.31 | 3.96 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.88 | 4.97 | 0.97 | 4.79 | 1.07 | 4.61 | 1.17 | 4.43 | 1.27 | 4.26 | 1.37 | 4.08 | 1.47 | 3.90 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.79 | 5.02 | 0.84 | 4.86 | 0.89 | 4.71 | 0.94 | 4.55 | 0.99 | 4.39 | 1.03 | 4.23 | 1.08 | 4.07 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.84 | 3.78 | 0.91 | 3.79 | 0.97 | 3.80 | 1.04 | 3.81 | 1.10 | 3.82 | 1.17 | 3.83 | 1.23 | 3.84 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.89 | 4.99 | 0.97 | 4.81 | 1.06 | 4.64 | 1.14 | 4.47 | 1.22 | 4.30 | 1.30 | 4.13 | 1.38 | 3.96 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.94 | 4.97 | 1.04 | 4.79 | 1.14 | 4.61 | 1.24 | 4.43 | 1.33 | 4.26 | 1.43 | 4.08 | 1.53 | 3.90 | 1.63 | 3.72 |
| 250 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.79 | 4.41 | 0.82 | 4.34 | 0.86 | 4.27 | 0.90 | 4.20 | 0.93 | 4.13 | 0.97 | 4.05 | 1.16 | 3.93 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.84 | 4.40 | 0.89 | 4.32 | 0.95 | 4.24 | 1.00 | 4.16 | 1.05 | 4.08 | 1.11 | 4.00 | 1.16 | 3.93 | 1.22 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.89 | 4.38 | 0.96 | 4.29 | 1.04 | 4.21 | 1.11 | 4.12 | 1.18 | 4.04 | 1.25 | 3.95 | 1.32 | 3.87 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 0.95 | 4.36 | 1.03 | 4.27 | 1.12 | 4.18 | 1.21 | 4.09 | 1.30 | 4.00 | 1.39 | 3.91 | 1.48 | 3.81 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.87 | 4.41 | 0.91 | 4.34 | 0.95 | 4.27 | 0.98 | 4.20 | 1.02 | 4.13 | 1.06 | 4.05 | 1.24 | 3.93 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.92 | 4.40 | 0.97 | 4.32 | 1.03 | 4.24 | 1.08 | 4.16 | 1.14 | 4.08 | 1.19 | 4.00 | 1.24 | 3.93 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 0.97 | 4.38 | 1.04 | 4.29 | 1.11 | 4.21 | 1.18 | 4.12 | 1.25 | 4.04 | 1.32 | 3.95 | 1.39 | 3.87 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 1.02 | 4.36 | 1.11 | 4.27 | 1.19 | 4.18 | 1.28 | 4.09 | 1.37 | 4.00 | 1.45 | 3.91 | 1.54 | 3.81 | 1.63 | 3.72 |
| 200 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.89 | 3.80 | 0.91 | 3.81 | 0.94 | 3.83 | 0.96 | 3.85 | 0.98 | 3.86 | 1.00 | 3.88 | 1.02 | 3.89 | 1.04 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 0.95 | 3.78 | 0.98 | 3.79 | 1.02 | 3.80 | 1.06 | 3.81 | 1.10 | 3.82 | 1.14 | 3.83 | 1.18 | 3.84 | 1.22 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 1.00 | 3.76 | 1.05 | 3.76 | 1.11 | 3.77 | 1.17 | 3.77 | 1.22 | 3.78 | 1.28 | 3.78 | 1.33 | 3.78 | 1.39 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 1.05 | 3.74 | 1.12 | 3.74 | 1.20 | 3.74 | 1.27 | 3.73 | 1.34 | 3.73 | 1.42 | 3.73 | 1.49 | 3.73 | 1.57 | 3.72 |
|  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.98 | 3.80 | 1.00 | 3.81 | 1.03 | 3.83 | 1.05 | 3.85 | 1.07 | 3.86 | 1.09 | 3.88 | 1.11 | 3.89 | 1.13 | 3.91 |
|  |  |  | 0.10 | 1.03 | 3.78 | 1.07 | 3.79 | 1.11 | 3.80 | 1.15 | 3.81 | 1.18 | 3.82 | 1.22 | 3.83 | 1.26 | 3.84 | 1.30 | 3.85 |
|  |  |  | 0.20 | 1.08 | 3.76 | 1.14 | 3.76 | 1.19 | 3.77 | 1.25 | 3.77 | 1.30 | 3.78 | 1.35 | 3.78 | 1.41 | 3.78 | 1.46 | 3.79 |
|  |  |  | 0.30 | 1.13 | 3.74 | 1.20 | 3.74 | 1.27 | 3.74 | 1.34 | 3.73 | 1.42 | 3.73 | 1.49 | 3.73 | 1.56 | 3.73 | 1.63 | 3.72 |

- 附录B.3  热桥采用模塑聚苯板处理时，蒸压加气混凝土自保温墙体体系平均传热系数Km与平均热惰性指标D

附录B.3-1  B05级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（模塑聚苯板处理热桥）

| 墙体 厚度 | 聚苯板 厚度 (mm) | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与 蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 100 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.46 | 4.64 | 0.46 | 4.42 | 0.46 | 4.20 | 0.45 | 3.97 | 0.45 | 3.75 | 0.45 | 3.53 | 0.44 | 3.30 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.53 | 4.65 | 0.55 | 4.43 | 0.57 | 4.21 | 0.59 | 3.98 | 0.61 | 3.76 | 0.63 | 3.54 | 0.65 | 3.32 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.60 | 4.65 | 0.65 | 4.43 | 0.69 | 4.22 | 0.73 | 4.00 | 0.78 | 3.78 | 0.82 | 3.56 | 0.87 | 3.34 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.67 | 4.66 | 0.74 | 4.44 | 0.81 | 4.23 | 0.88 | 4.01 | 0.94 | 3.79 | 1.01 | 3.58 | 1.08 | 3.36 | 1.15 | 3.14 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.50 | 4.64 | 0.49 | 4.42 | 0.48 | 4.20 | 0.47 | 3.97 | 0.46 | 3.75 | 0.46 | 3.53 | 0.45 | 3.30 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.57 | 4.65 | 0.58 | 4.43 | 0.60 | 4.21 | 0.61 | 3.98 | 0.63 | 3.76 | 0.64 | 3.54 | 0.66 | 3.32 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.64 | 4.65 | 0.68 | 4.43 | 0.72 | 4.22 | 0.75 | 4.00 | 0.79 | 3.78 | 0.83 | 3.56 | 0.87 | 3.34 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.71 | 4.66 | 0.77 | 4.44 | 0.83 | 4.23 | 0.90 | 4.01 | 0.96 | 3.79 | 1.02 | 3.58 | 1.08 | 3.36 | 1.15 | 3.14 |
| 250 | 50 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.62 | 3.92 | 0.64 | 3.74 | 0.66 | 3.56 | 0.68 | 3.38 | 0.70 | 3.20 | 0.73 | 3.02 | 0.75 | 2.84 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.68 | 3.92 | 0.73 | 3.75 | 0.77 | 3.57 | 0.82 | 3.39 | 0.86 | 3.21 | 0.91 | 3.03 | 0.95 | 2.85 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.75 | 3.93 | 0.82 | 3.75 | 0.89 | 3.57 | 0.95 | 3.40 | 1.02 | 3.22 | 1.09 | 3.04 | 1.15 | 2.86 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.82 | 3.93 | 0.91 | 3.76 | 1.00 | 3.58 | 1.09 | 3.40 | 1.18 | 3.23 | 1.27 | 3.05 | 1.36 | 2.88 | 1.45 | 2.70 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.66 | 3.92 | 0.67 | 3.74 | 0.69 | 3.56 | 0.71 | 3.38 | 0.72 | 3.20 | 0.74 | 3.02 | 0.75 | 2.84 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.73 | 3.92 | 0.76 | 3.75 | 0.80 | 3.57 | 0.84 | 3.39 | 0.88 | 3.21 | 0.92 | 3.03 | 0.96 | 2.85 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.79 | 3.93 | 0.85 | 3.75 | 0.92 | 3.57 | 0.98 | 3.40 | 1.04 | 3.22 | 1.10 | 3.04 | 1.16 | 2.86 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.86 | 3.93 | 0.95 | 3.76 | 1.03 | 3.58 | 1.11 | 3.40 | 1.20 | 3.23 | 1.28 | 3.05 | 1.36 | 2.88 | 1.45 | 2.70 |
| 200 | 30 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.80 | 3.28 | 0.84 | 3.16 | 0.89 | 3.05 | 0.93 | 2.94 | 0.97 | 2.82 | 1.01 | 2.71 | 1.06 | 2.59 | 1.10 | 2.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.86 | 3.28 | 0.92 | 3.17 | 0.99 | 3.06 | 1.05 | 2.94 | 1.11 | 2.83 | 1.18 | 2.72 | 1.24 | 2.60 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.92 | 3.29 | 1.01 | 3.17 | 1.09 | 3.06 | 1.17 | 2.95 | 1.26 | 2.84 | 1.34 | 2.73 | 1.42 | 2.62 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.98 | 3.29 | 1.09 | 3.18 | 1.19 | 3.07 | 1.30 | 2.96 | 1.40 | 2.85 | 1.50 | 2.74 | 1.61 | 2.63 | 1.71 | 2.52 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.86 | 3.28 | 0.89 | 3.16 | 0.93 | 3.05 | 0.96 | 2.94 | 1.00 | 2.82 | 1.03 | 2.71 | 1.07 | 2.59 | 1.10 | 2.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.92 | 3.28 | 0.97 | 3.17 | 1.03 | 3.06 | 1.08 | 2.94 | 1.14 | 2.83 | 1.19 | 2.72 | 1.25 | 2.60 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.98 | 3.29 | 1.05 | 3.17 | 1.13 | 3.06 | 1.20 | 2.95 | 1.28 | 2.84 | 1.36 | 2.73 | 1.43 | 2.62 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.04 | 3.29 | 1.13 | 3.18 | 1.23 | 3.07 | 1.33 | 2.96 | 1.42 | 2.85 | 1.52 | 2.74 | 1.62 | 2.63 | 1.71 | 2.52 |

附录B.3-2  B06级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（模塑聚苯板处理热桥）

| 墙体 厚度 | 聚苯板 厚度 (mm) | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与 蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 100 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 4.71 | 0.49 | 4.48 | 0.49 | 4.25 | 0.48 | 4.01 | 0.47 | 3.78 | 0.46 | 3.55 | 0.45 | 3.31 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.57 | 4.72 | 0.59 | 4.49 | 0.60 | 4.26 | 0.62 | 4.02 | 0.63 | 3.79 | 0.65 | 3.56 | 0.66 | 3.33 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.64 | 4.72 | 0.68 | 4.49 | 0.72 | 4.27 | 0.76 | 4.04 | 0.80 | 3.81 | 0.83 | 3.58 | 0.87 | 3.35 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.71 | 4.73 | 0.78 | 4.50 | 0.84 | 4.28 | 0.90 | 4.05 | 0.96 | 3.82 | 1.02 | 3.60 | 1.08 | 3.37 | 1.15 | 3.14 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.55 | 4.71 | 0.53 | 4.48 | 0.52 | 4.25 | 0.50 | 4.01 | 0.49 | 3.78 | 0.47 | 3.55 | 0.46 | 3.31 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.62 | 4.72 | 0.62 | 4.49 | 0.63 | 4.26 | 0.64 | 4.02 | 0.65 | 3.79 | 0.66 | 3.56 | 0.67 | 3.33 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.69 | 4.72 | 0.72 | 4.49 | 0.75 | 4.27 | 0.78 | 4.04 | 0.81 | 3.81 | 0.85 | 3.58 | 0.88 | 3.35 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.76 | 4.73 | 0.81 | 4.50 | 0.87 | 4.28 | 0.92 | 4.05 | 0.98 | 3.82 | 1.03 | 3.60 | 1.09 | 3.37 | 1.15 | 3.14 |
| 250 | 50 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.67 | 3.98 | 0.68 | 3.79 | 0.70 | 3.61 | 0.71 | 3.42 | 0.73 | 3.23 | 0.74 | 3.04 | 0.76 | 2.85 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.73 | 3.99 | 0.77 | 3.80 | 0.81 | 3.61 | 0.85 | 3.42 | 0.88 | 3.24 | 0.92 | 3.05 | 0.96 | 2.86 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.80 | 3.99 | 0.86 | 3.80 | 0.92 | 3.62 | 0.98 | 3.43 | 1.04 | 3.25 | 1.10 | 3.06 | 1.16 | 2.87 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.87 | 3.99 | 0.95 | 3.81 | 1.03 | 3.62 | 1.12 | 3.44 | 1.20 | 3.25 | 1.28 | 3.07 | 1.37 | 2.88 | 1.45 | 2.70 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.71 | 3.98 | 0.72 | 3.79 | 0.73 | 3.61 | 0.74 | 3.42 | 0.75 | 3.23 | 0.75 | 3.04 | 0.76 | 2.85 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.78 | 3.99 | 0.81 | 3.80 | 0.84 | 3.61 | 0.87 | 3.42 | 0.90 | 3.24 | 0.93 | 3.05 | 0.97 | 2.86 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.85 | 3.99 | 0.90 | 3.80 | 0.96 | 3.62 | 1.01 | 3.43 | 1.06 | 3.25 | 1.12 | 3.06 | 1.17 | 2.87 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.92 | 3.99 | 0.99 | 3.81 | 1.07 | 3.62 | 1.14 | 3.44 | 1.22 | 3.25 | 1.30 | 3.07 | 1.37 | 2.88 | 1.45 | 2.70 |
| 200 | 30 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.86 | 3.33 | 0.89 | 3.21 | 0.93 | 3.09 | 0.96 | 2.96 | 1.00 | 2.84 | 1.03 | 2.72 | 1.07 | 2.60 | 1.10 | 2.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.92 | 3.33 | 0.97 | 3.21 | 1.03 | 3.09 | 1.08 | 2.97 | 1.14 | 2.85 | 1.19 | 2.73 | 1.25 | 2.61 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.98 | 3.33 | 1.05 | 3.22 | 1.13 | 3.10 | 1.20 | 2.98 | 1.28 | 2.86 | 1.36 | 2.74 | 1.43 | 2.62 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.04 | 3.34 | 1.13 | 3.22 | 1.23 | 3.10 | 1.33 | 2.99 | 1.42 | 2.87 | 1.52 | 2.75 | 1.62 | 2.63 | 1.71 | 2.52 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.91 | 3.33 | 0.94 | 3.21 | 0.97 | 3.09 | 0.99 | 2.96 | 1.02 | 2.84 | 1.05 | 2.72 | 1.07 | 2.60 | 1.10 | 2.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.97 | 3.33 | 1.02 | 3.21 | 1.07 | 3.09 | 1.11 | 2.97 | 1.16 | 2.85 | 1.21 | 2.73 | 1.26 | 2.61 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 1.03 | 3.33 | 1.10 | 3.22 | 1.17 | 3.10 | 1.24 | 2.98 | 1.30 | 2.86 | 1.37 | 2.74 | 1.44 | 2.62 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.09 | 3.34 | 1.18 | 3.22 | 1.27 | 3.10 | 1.36 | 2.99 | 1.45 | 2.87 | 1.54 | 2.75 | 1.62 | 2.63 | 1.71 | 2.52 |

附录B.3-3  B07级蒸压加气混凝土自保温墙体体系（模塑聚苯板处理热桥）

| 墙体 厚度 | 聚苯板 厚度 (mm) | 灰缝厚度 (mm) | 导热系数与 蓄热系数 修正系数 | 无保温热桥 与热桥总 面积比Q2 | 热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.30 |  | 0.40 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.80 |  | 0.90 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D | Km | D |
| 300 | 100 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.54 | 4.77 | 0.52 | 4.53 | 0.51 | 4.29 | 0.50 | 4.05 | 0.48 | 3.81 | 0.47 | 3.56 | 0.45 | 3.32 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.61 | 4.78 | 0.62 | 4.54 | 0.63 | 4.30 | 0.64 | 4.06 | 0.65 | 3.82 | 0.66 | 3.58 | 0.67 | 3.34 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.68 | 4.79 | 0.71 | 4.55 | 0.75 | 4.31 | 0.78 | 4.07 | 0.81 | 3.84 | 0.84 | 3.60 | 0.88 | 3.36 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.75 | 4.79 | 0.81 | 4.56 | 0.86 | 4.32 | 0.92 | 4.09 | 0.98 | 3.85 | 1.03 | 3.61 | 1.09 | 3.38 | 1.15 | 3.14 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.59 | 4.77 | 0.57 | 4.53 | 0.55 | 4.29 | 0.52 | 4.05 | 0.50 | 3.81 | 0.48 | 3.56 | 0.46 | 3.32 | 0.44 | 3.08 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.66 | 4.78 | 0.66 | 4.54 | 0.66 | 4.30 | 0.67 | 4.06 | 0.67 | 3.82 | 0.67 | 3.58 | 0.67 | 3.34 | 0.68 | 3.10 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.73 | 4.79 | 0.75 | 4.55 | 0.78 | 4.31 | 0.81 | 4.07 | 0.83 | 3.84 | 0.86 | 3.60 | 0.88 | 3.36 | 0.91 | 3.12 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.80 | 4.79 | 0.85 | 4.56 | 0.90 | 4.32 | 0.95 | 4.09 | 1.00 | 3.85 | 1.05 | 3.61 | 1.10 | 3.38 | 1.15 | 3.14 |
| 250 | 50 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.71 | 4.04 | 0.72 | 3.84 | 0.73 | 3.65 | 0.73 | 3.45 | 0.74 | 3.25 | 0.75 | 3.05 | 0.76 | 2.86 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.77 | 4.04 | 0.81 | 3.85 | 0.84 | 3.65 | 0.87 | 3.46 | 0.90 | 3.26 | 0.93 | 3.06 | 0.96 | 2.87 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.84 | 4.05 | 0.90 | 3.85 | 0.95 | 3.66 | 1.01 | 3.46 | 1.06 | 3.27 | 1.11 | 3.07 | 1.17 | 2.88 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.91 | 4.05 | 0.99 | 3.86 | 1.06 | 3.66 | 1.14 | 3.47 | 1.22 | 3.28 | 1.29 | 3.09 | 1.37 | 2.89 | 1.45 | 2.70 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.76 | 4.04 | 0.76 | 3.84 | 0.77 | 3.65 | 0.77 | 3.45 | 0.77 | 3.25 | 0.77 | 3.05 | 0.77 | 2.86 | 0.77 | 2.66 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.83 | 4.04 | 0.85 | 3.85 | 0.88 | 3.65 | 0.90 | 3.46 | 0.93 | 3.26 | 0.95 | 3.06 | 0.97 | 2.87 | 1.00 | 2.67 |
|  |  |  |  | 0.20 | 0.90 | 4.05 | 0.94 | 3.85 | 0.99 | 3.66 | 1.04 | 3.46 | 1.08 | 3.27 | 1.13 | 3.07 | 1.18 | 2.88 | 1.22 | 2.69 |
|  |  |  |  | 0.30 | 0.97 | 4.05 | 1.04 | 3.86 | 1.10 | 3.66 | 1.17 | 3.47 | 1.24 | 3.28 | 1.31 | 3.09 | 1.38 | 2.89 | 1.45 | 2.70 |
| 200 | 30 | 5 | 1.10 | 0.00 | 0.91 | 3.67 | 0.94 | 3.64 | 0.97 | 3.62 | 0.99 | 3.59 | 1.02 | 3.56 | 1.05 | 3.53 | 1.07 | 3.51 | 1.10 | 3.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.97 | 3.37 | 1.02 | 3.25 | 1.07 | 3.12 | 1.11 | 3.00 | 1.16 | 2.87 | 1.21 | 2.74 | 1.26 | 2.62 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 1.03 | 3.38 | 1.10 | 3.25 | 1.17 | 3.13 | 1.24 | 3.00 | 1.30 | 2.88 | 1.37 | 2.75 | 1.44 | 2.63 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.09 | 3.38 | 1.18 | 3.26 | 1.27 | 3.13 | 1.36 | 3.01 | 1.45 | 2.89 | 1.54 | 2.76 | 1.62 | 2.64 | 1.71 | 2.52 |
|  |  | 10 | 1.25 | 0.00 | 0.97 | 3.67 | 0.99 | 3.64 | 1.01 | 3.62 | 1.03 | 3.59 | 1.05 | 3.56 | 1.06 | 3.53 | 1.08 | 3.51 | 1.10 | 3.48 |
|  |  |  |  | 0.10 | 1.04 | 3.37 | 1.07 | 3.25 | 1.11 | 3.12 | 1.15 | 3.00 | 1.19 | 2.87 | 1.23 | 2.74 | 1.27 | 2.62 | 1.30 | 2.49 |
|  |  |  |  | 0.20 | 1.10 | 3.38 | 1.16 | 3.25 | 1.21 | 3.13 | 1.27 | 3.00 | 1.33 | 2.88 | 1.39 | 2.75 | 1.45 | 2.63 | 1.51 | 2.50 |
|  |  |  |  | 0.30 | 1.16 | 3.38 | 1.24 | 3.26 | 1.32 | 3.13 | 1.40 | 3.01 | 1.47 | 2.89 | 1.55 | 2.76 | 1.63 | 2.64 | 1.71 | 2.52 |

## 附录C  设计实例

#### C. 1 设计基本流程

当建筑单体完成平面、立面和剖面完成后，通过经职能部门鉴定合格的建筑节能设计软件核算（围护结构作法采用软件默认），得到建筑体形系数、窗墙面积比等基本信息。

根据软件计算的建筑基本信息，结合项目实际情况，并参照建筑节能设计标准的相关规定，确定除外墙外的围护结构保温隔热作法，如屋顶、外窗、楼板等。

将确定或修改的建筑围护结构构造输入到建筑软件并进行试算，若建筑体形系数、窗墙面积比、围护结构热工性能满足建筑节能设计标准的各项规定，直接采用规定性指标设计方法，否则，应按综合（权衡）判断方法设计。

当建筑单体确定可按规定性指标设计方法设计，外墙则可按热桥不处理、热桥本体材料和热桥模塑聚苯板处理的加气混凝土自保温墙体系统设计，设计的加气混凝土自保温墙体系统的平均传热系数应小于建筑节能设计标准规定的限值，其设计方法可参考C.2条的设计实例。

#### C.2 设计实例

为广泛推广本技术导则，和方便广大设计师熟练使用本技术导则，设计实例甄选底层住宅（异形柱框架结构）、多层住宅（框架结构和异形柱框架结构）和高层建筑（剪力墙结构）。

#### C.2.1 案例1   低层住宅（框架异形柱结构）

##### C.2.1.1 工程概况

3层低层坡屋顶住宅，建筑高度13.2米，建筑面积为1361m2，底下2层（高度9米）采用文化石饰面，顶层采用涂料饰面，建筑朝向为南偏东4度。建筑结构形式为框架异形柱结构，柱厚和梁厚为200，填充墙采用B06级密度等级、A3.5强度等级的加气混凝土砌块，加气混凝土砌块砌筑灰缝为10mm。建筑节能设计目标为50% 。

##### C.2.1.2 设计依据

标准1：《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

标准4：《建筑幕墙》（GB/T201086-2007）

##### C.2.1.3 围护结构基本构造（仅含参与热工计算的构造层，且外墙除外）

1. 坡屋顶构造（由上到下）

细石混凝土（35mm）＋憎水岩棉板（80mm）＋水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（120mm）＋混合砂浆（20mm）

2. 户墙/隔墙构造

混合砂浆（20mm）＋加气混凝土砌块（200mm）＋混合砂浆（20mm）

3. 层间楼板构造（由上到下）

水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（100mm）＋无机轻集料保温砂浆（Ⅰ型）（20mm）＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5mm）

4. 户门构造

双层金属板，中间填充15~18厚的玻璃棉板，传热系数2.50W/m2·K

5. 外窗构造

铝合金低辐射中空玻璃窗（5Low-e+9A+5），传热系数3.20W/m2·K，自身遮阳系数0.450

##### C.2.1.4 建筑节能基本信息

通过BECS2010建筑节能设计软件建模、分析与计算，其建筑基本信息如表C2.1.4-1。

表C2.1.4-1  建筑及围护结构基本信息表

| 围护结构 |  |  |  |  | 计算值 | 标准要求 | 是否满足规定性 指标限值的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  |  |  | 0.49 | ≤0.55 | 满足 |
| 围 护 结 构 | 屋面 |  | 传热系数K |  | 0.57 | 当D＞2.5时， K≤1.0 | 满足 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  | 3.37 |  |  |
|  | 分户墙、 楼梯间隔墙 外走廊隔墙 |  |  |  | 0.79 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.88 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 户门 |  |  |  | 2.50 | K≤3.0（通往密闭空间） | 满足 |
|  | 外窗 | 窗墙 面积 比 |  | 东向 | 0.06 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.22 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 传热 系数 |  | 东向 | 3.2 | 4.0 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 3.2 | 4.0 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  | 遮阳 系数 |  | 东向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |

注： 平均传热系数K的单位：W/（m2•K）。

由表C2.1.4-1中数据易知，建筑及围护结构的热工性能（外墙除外）均满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）第四章的各项规定，可采用规定性指标设计方法。

##### C.2.1.5加气混凝土自保温墙体系统设计

通过软件初步分析与计算，外墙各热桥面积比见表C.2.1.5-1。

表C.2.1.5-1  外墙组成分析表

| 构造名称 | 面积（m2) | 面积所占比例 （Q1） | 热桥楼板（含过梁） 与热桥总面积比（Q2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体外墙 | 918.89 | 0.67 | —— |
| 热桥梁 | 228.81 | 0.17 | —— |
| 热桥柱 | 161.70 | 0.12 | —— |
| 热桥楼板（含过梁） | 54.91 | 0.04 | 0.12 |

由表C.2.1.5-1中数据易知：热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1）为0.33，热桥楼板（含过梁）与热桥总面积比（Q2）为0.12。 并结合项目的梁厚和柱厚为200、外墙面采用文化石饰面，外墙热桥应采取内保温形式，从最优经济角度考虑，外墙可采用两种方案：

方案一，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为200厚加气混凝土砌块，加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，热桥采用30厚模塑聚苯板内保温形式，根据附录B.3-2则有：

查附录B.3-2， 当Q1=0.40，Q2=0.20时，则有，D=3.22，Km=1.10 W/（m2•K）。

故当外墙采用方案一时，采用插值法查表，加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=3.64，Km=0.94 W/（m2•K）

方案二，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为250厚B06级密度等级（强度等级为A3.5级）加气混凝土砌块，热桥采用50厚B05级加气混凝土砌块（强度等级为A3.5级）内保温形式，加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，根据附录B.2-8则有：

查附录B.2-8，当Q1=0.40，Q2=0.20时，则有，D=3.94，Km=1.19 W/（m2•K）。

综合方案一和方案二，加气混凝土自保温墙体系统设计为200厚加气混凝土砌块，并且热桥采用30厚模塑聚苯板内保温形式。

#### C.2.2 案例2   多层建筑（框架异形柱结构）

##### C.2.2.1 工程概况

6层坡屋顶住宅，建筑高度18.6米（檐口标高），建筑面积为6133m2，外墙采用涂料饰面，建筑朝向为南偏西5度。建筑结构形式为框架异形柱，柱厚和梁厚为200，填充墙采用B06级密度等级、A3.5强度等级的加气混凝土砌块，加气混凝土砌块砌筑灰缝为10mm。建筑节能设计目标为50% 。

##### C.2.2.2 设计依据

标准1：《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

标准4：《建筑幕墙》（GB/T201086-2007）

##### C.2.2.3 围护结构基本构造（仅含参与热工计算的构造层，且外墙除外）

1. 坡屋顶构造（由上到下）

细石混凝土（40mm）＋憎水岩棉板（80mm）＋水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（120mm）＋混合砂浆（20mm）

2. 户墙/隔墙构造

混合砂浆（20mm）＋加气混凝土砌块（200mm）＋混合砂浆（20mm）

3. 层间楼板构造（由上到下）

水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（100mm）＋无机轻集料保温砂浆（Ⅰ型）（20mm）＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5mm）

4. 户门构造

双层金属板，中间填充15~18厚的玻璃棉板，传热系数2.50W/m2·K

5. 外窗构造

铝合金低辐射中空玻璃窗（5Low-e+9A+5），传热系数3.20W/m2·K，自身遮阳系数0.450

##### C.2.2.4 建筑节能基本信息

通过BECS2010建筑节能设计软件建模、分析与计算，其建筑基本信息如表C2.2.4-1 。

表C2.2.4-1  建筑及围护结构基本信息表

| 围护结构 |  |  |  |  | 计算值 | 标准要求 | 是否满足规定性 指标限值的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  |  |  | 0.33 | ≤0.40 | 满足 |
| 围 护 结 构 | 屋面 |  | 传热系数K |  | 0.56 | 当D＞2.5时， K≤1.0 | 满足 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  | 3.42 |  |  |
|  | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 |  |  |  | 0.79 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.88 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 户门 |  |  |  | 2.50 | K≤3.0（通往密闭空间） | 满足 |
|  | 外窗 | 窗墙 面积 比 |  | 东向 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 传热 系数 |  | 东向 | 3.20 | 4.70 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 3.20 | 4.70 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 3.20 | 3.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 3.20 | 4.00 | 满足 |
|  |  | 遮阳 系数 |  | 东向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |

注： 平均传热系数K的单位：W/（m2•K）。

由表C2.2.4-1中数据易知，建筑及围护结构的热工性能（外墙除外）均满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）第四章的各项规定，可采用规定性指标设计方法。

##### C2.2.5加气混凝土自保温墙体系统设计

通过软件初步分析与计算，外墙各热桥面积比见表C2.2.5-1。

表C2.2.5-1  外墙组成分析表

| 构造名称 | 面积（m2) | 面积所占比例 （Q1） | 热桥楼板（含过梁） 与热桥总面积比（Q2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体外墙 | 2796.74 | 0.59 | —— |
| 热桥梁 | 784.44 | 0.17 | —— |
| 热桥柱 | 201.06 | 0.19 | —— |
| 热桥楼板（含过梁） | 188.27 | 0.05 | 0.12 |

由表C2.2.5-1中数据易知：热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1）为0.41，热桥楼板（含过梁）与热桥总面积比（Q2）为0.12。 并结合项目的梁厚和柱厚为200、外墙面采用涂料饰面，外墙热桥应采取内保温形式，从最优经济角度考虑，外墙可采用两种方案：

方案一，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为200厚加气混凝土砌块（B06级密度等级、A3.5强度等级），加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，热桥采用30厚模塑聚苯板内保温形式，根据附录B.3-2则有：

查附录B.3-2， 当Q1=0.50，Q2=0.20时，则有，D=3.10，Km=1.17W/（m2•K）。

故当外墙采用方案一时，加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=3.10，Km=1.17 W/（m2•K）

方案二，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为250厚加气混凝土砌块（B06级密度等级、A3.5强度等级），热桥采用50厚B05级加气混凝土砌块（强度等级为A3.5级）内保温形式，加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，根据附录B.2-8则有：

查附录B.2-8， 当Q1=0.50，Q2=0.20时，则有，D=3.78，Km=1.32W/（m2•K）。

故当外墙采用方案二时，加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=3.78，Km=1.32W/（m2•K）

综上所述，加气混凝土自保温墙体系统两种方案均能满足要求（根据工程具体情况，可选用其中任一方案）。

#### C.2.3 案例3   多层建筑（框架结构）

##### C2.3.1 工程概况

某4层居民楼，建筑高度15米，建筑面积为936m2，外墙采用面砖饰面，局部采用涂料饰面，建筑朝向为正南北朝向。建筑结构形式为框结构，柱厚和梁厚为250，填充墙采用B06级密度等级、A3.5强度等级的加气混凝土砌块，加气混凝土砌块砌筑灰缝为10mm。建筑节能设计目标为50% 。

##### C2.3.2 设计依据

标准1：《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

标准4：《建筑幕墙》（GB/T201086-2007）

##### C2.3.3 围护结构基本构造（仅含参与热工计算的构造层，且外墙除外）

1. 坡屋顶构造（由上到下）

细石混凝土（35mm）＋憎水岩棉板（80mm）＋水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（120mm）＋混合砂浆（20mm）

2. 户墙/隔墙构造

混合砂浆（20mm）＋加气混凝土砌块（250mm）＋混合砂浆（20mm）

3. 层间楼板构造（由上到下）

水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（100mm）＋无机轻集料保温砂浆（Ⅰ型）（20mm）＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5mm）

4. 户门构造

双层金属板，中间填充15~18厚的玻璃棉板，传热系数2.50W/m2·K

5. 外窗构造

铝合金低辐射中空玻璃窗（5Low-e+9A+5），传热系数3.20W/m2·K，自身遮阳系数0.450

##### C2.3.4 建筑节能基本信息

通过BECS2010建筑节能设计软件建模、分析与计算，其建筑基本信息如表C2.3.4-1。

表C2.3.4-1  建筑及围护结构基本信息表

| 围护结构 |  |  |  |  | 计算值 | 标准要求 | 是否满足规定性 指标限值的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  |  |  | 0.33 | ≤0.55 | 满足 |
| 围 护 结 构 | 屋面 |  | 传热系数K |  | 0.57 | 当D＞2.5时， K≤1.0 | 满足 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  | 3.37 |  |  |
|  | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 |  |  |  | 0.79 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.88 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 户门 |  |  |  | 2.50 | K≤3.0（通往密闭空间） | 满足 |
|  | 外窗 | 窗墙 面积 比 |  | 东向 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 传热 系数 |  | 东向 | 3.2 | 4.0 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 3.2 | 4.0 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  | 遮阳 系数 |  | 东向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |

注： 平均传热系数K的单位：W/（m2•K）。

由表C2.3.4-1中数据易知，建筑及围护结构的热工性能（外墙除外）均满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）第四章的各项规定，可采用规定性指标设计方法。

##### C2.3.5加气混凝土自保温墙体系统设计

通过软件初步分析与计算，外墙各热桥面积比见表C2.3.5-1。

表C2.3.5-1  外墙组成分析表

| 构造名称 | 面积（m2) | 面积所占比例 （Q1） | 热桥楼板（含过梁） 与热桥总面积比（Q2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体外墙 | 722.59 | 0.77 | —— |
| 热桥梁 | 135.72 | 0.15 | —— |
| 热桥柱 | 46.80 | 0.05 | —— |
| 热桥楼板（含过梁） | 30.89 | 0.03 | 0.13 |

由表C.2.3.5-1中数据易知：热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1）为0.23，热桥楼板（含过梁）与热桥总面积比（Q2）为0.13，从最优经济角度考虑，外墙可采用热桥不处理的加气混凝土自保温墙体系统，即加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为250厚加气混凝土砌块（B06级密度等级、A3.5强度等级），加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，根据附录B.1，则有：

查附录B.1，当Q1=0.30，Q2=0.20时，则有，D=4.07，Km=1.37W/（m2•K）。

故加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=4.07，Km=1.37W/（m2•K）

#### C2.4 案例4   高层建筑（框架-剪力墙结构）

##### C2.4.1 工程概况

某高层商住楼，建筑层数为33层，建筑高度100米，建筑面积为13162m2，外墙采用面砖饰面，局部采用涂料饰面，建筑朝向为正南北朝向。建筑结构形式为剪力墙结构，柱厚和梁厚为200，填充墙采用B06级密度等级、A3.5强度等级的加气混凝土砌块，加气混凝土砌块砌筑灰缝为10mm。建筑节能设计目标为50% 。

##### C2.4.2 设计依据

标准1：《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

标准4：《建筑幕墙》（GB/T201086-2007）

##### C2.4.3 围护结构基本构造（仅含参与热工计算的构造层，且外墙除外）

1. 平屋顶构造（由上到下）

细石混凝土（40mm）＋憎水岩棉板（80mm）＋水泥砂浆（20mm）＋水泥膨胀珍珠岩找坡层（最薄处30mm）＋钢筋混凝土（120mm）＋混合砂浆（20mm）

2. 户墙/隔墙构造

混合砂浆（20mm）＋加气混凝土砌块（200mm）＋混合砂浆（20mm）

3. 层间楼板构造（由上到下）

水泥砂浆（20mm）＋钢筋混凝土（100mm）＋无机轻集料保温砂浆（Ⅰ型）（20mm）＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5mm）

4. 户门构造

双层金属板，中间填充15~18厚的玻璃棉板，传热系数2.50W/m2·K

5. 外窗构造

铝合金低辐射中空玻璃窗（5Low-e+9A+5），传热系数3.20W/m2·K，自身遮阳系数0.450

##### C2.4.4 建筑节能基本信息

通过BECS2010建筑节能设计软件建模、分析与计算，其建筑基本信息如表C2.4.4-1 。

表C2.4.4-1  建筑及围护结构基本信息表

| 围护结构 |  |  |  |  | 计算值 | 标准要求 | 是否满足规定性 指标限值的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  |  |  | 0.31 | ≤0.55 | 满足 |
| 围 护 结 构 | 屋面 |  | 传热系数K |  | 0.54 | 当D＞2.5时， K≤1.0 | 满足 |
|  |  |  | 热惰性指标D |  | 4.05 |  |  |
|  | 分户墙、楼梯间隔墙 外走廊隔墙 |  |  |  | 0.79 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.88 | K≤2.0 | 满足 |
|  | 户门 |  |  |  | 2.50 | K≤3.0（通往密闭空间） | 满足 |
|  | 外窗 | 窗墙 面积 比 |  | 东向 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 传热 系数 |  | 东向 | 3.2 | 4.7 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 3.2 | 4.7 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 3.2 | 3.2 | 满足 |
|  |  | 遮阳 系数 |  | 东向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 西向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 南向 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  |  |  |  | 北向 | 0.45 | 1.00 | 满足 |

注： 平均传热系数K的单位：W/（m2•K）。

由表C2.4.4-1中数据易知，建筑及围护结构的热工性能（外墙除外）均满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）第四章的各项规定，可采用规定性指标设计方法。

##### C2.4.5加气混凝土自保温墙体系统设计

通过软件初步分析与计算，外墙各热桥面积比见表C2.4.5-1。

表C2.4.5-1  外墙组成分析表

| 构造名称 | 面积（m2) | 面积所占比例 （Q1） | 热桥楼板（含过梁） 与热桥总面积比（Q2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体外墙 | 5841.90 | 0.35 | —— |
| 热桥梁 | 4916.08 | 0.22 | —— |
| 热桥柱 | 2178.02 | 0.37 | —— |
| 热桥楼板（含过梁） | 226.30 | 0.06 | 0.10 |

由表B2.4.5-1中数据易知：热桥占（扣除门窗洞后）加气混凝土自保温墙体系统面积比例（Q1）为0.65，热桥楼板（含过梁）与热桥总面积比（Q2）为0.10。 并结合项目的梁厚和柱厚为200、外墙面采用文化石或涂料饰面，外墙热桥应采取内保温形式，从最优经济角度考虑，外墙可采用两种方案：

方案一，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为200厚加气混凝土砌块（（B06级密度等级、A3.5强度等级）），加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，热桥采用30厚模塑聚苯板内保温形式，根据附录B.3-2则有：

查附录B.3-2， 当Q1=0.60，Q2=0.10时，则有，D=2.97，Km=1.11 W/（m2•K）.

故当外墙采用方案一时，加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=2.97，Km=1.11 W/（m2•K）

方案二，加气混凝土自保温墙体系统的主体墙厚度为250厚加气混凝土砌块（B06级密度等级、A3.5强度等级），热桥采用50厚B05级加气混凝土砌块（强度等级为A3.5级）内保温形式，加气混凝土砌块砌筑缝宽为10mm，根据附录B.2-8，则有：

查附录B.2-8， 当Q1=0.60，Q2=0.10时，则有，D=3.65，Km=1.36  W/（m2•K） ；

故当外墙采用方案二时，加气混凝土自保温墙体系统的平均热工性能为：D=3.65，Km=1.36 W/（m2•K）

综上所述，加气混凝土自保温墙体系统两种方案均能满足要求（根据工程具体情况，可选用其中任一方案）。

引用标准名录

1《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 10294

2《蒸压加气混凝土砌块》GB11968

3《预拌砂浆》GB/T25181

4 《砌体结构设计规范》GB50003

5《建筑设计防火规范》GB50016

6《高层民用建筑设计防火》GB50045

7《民用建筑隔声设计规范》GB50118

8《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

10《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

11《墙体材料应用统一技术规范》GB50574

12《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17

13《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

14《外墙外保温工程技术规程》JGJ144

15《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149

16《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235

17《建筑外墙用腻子》JG/T157

18《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158

19《建筑反射隔热涂料》JG/T235

20《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547

21《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890

22《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841

23《混凝土界面处理剂》JC/T907

24《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004

25《镀锌电焊网》QB/T 3897

26《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CECS289:2011

27《蒸压加气混凝土砌块建筑技术规程》DBJ43/T001-2012

28《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004

29《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010

30《预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ43/T002-2010